SOMMAIRE

| 1. DEFINITION DU BESOIN 2 2. DEFINITIONS ET ABREVIATIONS 2 3. EXIGENCES RELATIVES AU PROCESS 2 4. ANOMALIE / NON CONFORMITE 6 5. RISQUES IDENTIFIES ET PLAN D’ACTION 6 6. ARCHIVAGE 6 7. ELEMENTS A FOURNIR 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HISTORIQUE DES MISES A JOUR |  |  |  |  |
| VERSION | DATE | OBJET |  |  |
| 1 | 21/09/2015 | Création |  |  |
| LISTE DE DIFFUSION |  |  |  |  |
|  |  | REDACTEUR | VERIFICATEUR | APPROBATEUR |
| VISA |  |  |  |  |

# DEFINITION DU BESOIN

Prestation de traitement de copeaux destinés à l’élaboration au PAMCHR.

# DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

GENERATEURS DE COPEAUX : sociétés qui génèrent des copeaux au cours de son process de fabrication.

COLLECTEURS DE COPEAUX : sociétés dont le métier est de collecter les copeaux destinées à la fusion.

PROCESSEURS DE COPEAUX : sociétés en charge de préparer les copeaux en vue de leur fusion au PAMCHR.

PAMCHR: Plasma Arc Melting Cold Hearth Refining

LOT DE COPEAUX: il est défini par :

- 1 client,

- 1 contrat,

- 1 site de génération,

- 1 machine de génération,

- 1 date de génération,

- 1 générateur,

- 1 article chute,

- 1 date d’enlèvement réalisé par un transporteur à un point de collecte,

- 1 date de traitement

- 1 process de traitement

- 1 analyse chimique.

Un lot de copeaux à la réception chez le processeur peut être divisé en plusieurs lots au cours du traitement. Dans certains cas définis par EcoTitanium, plusieurs lots de copeaux collectés peuvent être mélangés au cours du processus de traitement.

Un lot de copeaux peut correspondre à plusieurs contenants.

ALLIAGES DE TITANE: TA6V (grade 5 standard et haut O), TA6V ELI, Ti 1023, Ti 5553.

TITANE QUALITE PREMIUM : Matière produite avec des exigences de procédés et de contrôle qualité spéciaux et utilisée principalement pour la fabrication de pièces tournantes critiques.

# EXIGENCES RELATIVES AU PROCESS

Le processus de traitement des copeaux mis en place par le processeur doit être figé et qualifié par EcoTitanium suivant un plan de qualification défini.

Tout changement concernant les différentes étapes du process, ainsi que les changements apportés aux moyens techniques utilisés doivent faire l’objet d’une validation préalable d’EcoTitanium.

De plus, les exigences relatives aux installations de traitement des copeaux doivent être conformes aux exigences des référentiels ISO 9001/14001 en vigueur.

- Contrôle / réception

Une procédure de contrôle / réception devra être fournie par le processeur de copeaux et validée par EcoTitanium.

Dès réception des copeaux, une inspection de ces derniers doit être effectuée afin de contrôler la conformité des produits vis-à-vis des indications spécifiées sur la fiche suiveuse (nuance / grade, poids brut expédié, poids net, …).

- Traitement des copeaux

Les exigences d’EcoTitanium relative au processus de traitement des copeaux sont les suivantes :

- Elimination des pollutions non métalliques,

- Elimination des pollutions fines et poussières,

- Elimination des pollutions magnétiques,

- Mise en place et suivi d’une procédure de dégraissage avec réalisation d’une analyse C sur lot représentatif pour validation,

- Mise en place d’une procédure garantissant l’homogénéité d’un lot après mélangeage,

- Echantillonnage et contrôle des lots traités, avec capacité analytique adaptée en fonction des nuances / grades traités,

- Maitrise du risque de pollution par enchainement de traitements de lots différents,

- Assurer une traçabilité, un suivi et un marquage des lots de copeaux traités (procédure documentée à l’appui),

- Mise en  place d’un suivi de rendement matière (taux d’humidité, de pollution fines, magnétiques et de poussières vis-à-vis du pourcentage de copeaux traités),

- Mise en place d’un suivi des paramètres clés du process (définis après la réalisation d’une AMDEC par le processeur),

- Respect des exigences environnementales en vigueur avant expédition des lots traités,

- Procédure traitant de la gestion des compétences et des qualifications des opérateurs.

A l’issue du traitement, les copeaux doivent être secs et exempts de toutes matières étrangères aux copeaux (bois, plastiques, papiers, huile, graisse, lubrifiant, humidité, grenailles d’acier, matériaux réfractaires, particules métalliques à haut point de fusion et de densité supérieure ou égale à 5, peinture, adhésifs…).

Au cours du traitement, un lot de copeaux pourra être divisé en plusieurs lots si nécessaire (limitations dues à la capacité de la ligne de traitement…).

Plusieurs lots de copeaux pourront être mélangés si certaines exigences sont satisfaites :

- Analyse chimique similaire,

- Conformité des différents lots à mélanger vis-à-vis des exigences d’EcoTitanium,

- Taille des lots inférieure au minimum requis par la ligne de traitement…

Le mélange de plusieurs lots devra, dans tous les cas, être validé par EcoTitanium.

Le processeur de copeaux doit, à n’importe quelle étape du process, pouvoir apporter les éléments de preuves garantissant le respect des exigences spécifiées dans ce cahier des charges.

La préparation des copeaux doit, au minimum, inclure les étapes suivantes :

- Inspection à la réception de la matière première brute,

- Broyage par voie humide,

- Lavage - dégraissage - séchage,

- Tri magnétique : 2 types,

- Mélangeage à l’aide d’un distributeur : homogénéité du lot,

- Inspection visuelle par échantillonnage,

- Analyse chimique sur échantillon représentatif du lot,

- Conditionnement,

- Certification.

Pour les lots destinés à la fabrication de titane qualité premium, les étapes suivantes seront ajoutées après le tri magnétique :

- Tri gravimétrique et par tamisage pour éliminer les particules lourdes et celles dont la taille est inférieure à 0,4 mm,

- Radiographie : un contrôle radiographique pourra être implanté sur la ligne, si besoin, afin de détecter des particules équivalentes à une bille de tungstène de diamètre 0,4 mm,

Tout lot déjà constitué doit conserver sa traçabilité.

- Exigences particulières

Les équipements utilisés pour traiter les copeaux d’alliages de Titane devront être dédiés à leur seul traitement et nettoyés lors d’un changement de nuance ou grade.

La ligne de traitement ne devra pas comporter de soudures TIG susceptibles de contaminer les copeaux.

Dans le cas où il est nécessaire de réaliser une soudure TIG à proximité ou sur un équipement utilisé pour le traitement des copeaux en Titane, une protection contre la contamination par les projections de soudure devra être mise en place. A l’issue de l’opération de soudage, les soudures devront être soigneusement nettoyées et inspectées.

- Compositions chimiques

| Grades | Fe, max | O, max | C, max | N, max | H, max | Al | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TA6V (Grade 5 standard) | 0.30 | 0.20 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 5.50-6.75 | 3.50-4.50 |
| TA6V (Grade 5 haut O) | 0.30 | 0.22 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 5.50-6.75 | 3.50-4.50 |
| TA6V ELI (Grade 23) | 0.25 | 0.13 | 0.08 | 0.03 | 0.012 | 5.50-6.30 | 3.50-4.50 |
| Ti 1023 | 1.50-3.00 | 0.300 | 0.040 | 0.012 | 0.012 | 2.40-3.40 | 9.25-10.75 |

| Grades | Fe | O, max | C, max | N, max | H, max | Al | V | Mo | Cr | Zr, max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ti 5553 | 0.300-0.500 | 0.160 | 0.100 | 0.050 | 0.012 | 5.00-5.70 | 4.50-5.50 | 4.50-5.50 | 2.70-3.30 | 0.300 |

(Les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus sont exprimées en % en poids).

Un certificat de conformité sera établi à la fin du traitement. Il devra mentionner :

- Les résultats des analyses chimiques effectuées sur les échantillons représentatifs du lot,

- La conformité à la présente spécification,

- Une mesure de la densité du lot de copeaux,

- Des tests de radioactivité.

- Conditionnement

Les contenants à utiliser seront des caisses plastiques de 1.30 m x 1.15 m x 1.25 m fermées par un couvercle étanche à l’eau permettant également d’éviter la contamination, la perte ou les mélanges et fournis exclusivement par EcoTitanium. Ils seront manutentionnables au chariot élévateur et gerbables.

Ces contenants seront dédiés exclusivement au transport d’alliages de Titane.

Avant remplissage des contenants, le processeur de copeaux devra s’assurer que le contenant utilisé est propre, c’est-à-dire exempt de toutes matières étrangères telles que copeaux, huile, humidité, poussières…

Le lot de copeaux sera identifié par un numéro de lot unique qui pourra être le numéro de lot collecté. Un lot pourra être contenu dans plusieurs contenants. Chaque contenant de copeaux sera identifié par un numéro unique.

Chaque contenant sera accompagné de documents indiquant les informations suivantes:

- Le nom du client et le contrat associé,

- le numéro de commande,

- L’article chute,

- le nom de la nuance,

- le numéro du contenant,

- le numéro de lot,

- Le nom et l’adresse du générateur de copeaux,

- Le lieu précis de génération (si possible atelier, machine),

- La date d’enlèvement chez le générateur,

- La date de réception chez le processeur,

- Nature de la matière première secondaire entrante (nomenclature matière première secondaire annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement),

- Le nom et l’adresse de l’installation expéditrice des matières premières secondaires,

- Le nom et l’adresse du ou des transporteurs, ainsi que le numéro de récépissé mentionné à l’article R 541-53 du code de l’environnement,

- Le numéro du ou des bordereaux de suivi de matières premières secondaires (BSD),

- Le code du traitement qui va être opéré dans l’installation selon les annexes I et II de la directive n°2088/98/CE,

- le poids total,

- le poids net.

Ces informations seront également transmises dans le SI EcoTitanium via des puces RFID identifiant chaque contenant.

Les camions utilisés pour le transport des copeaux traités seront couverts. Le transport des copeaux traités sera réalisé de façon à protéger et sécuriser le contenu du camion jusqu’à la réception chez EcoTitanium.

# ANOMALIE / NON CONFORMITE

Si une anomalie est détectée par le processeur de copeaux en amont ou au cours du processus de traitement (ex : écart analytique, mélange de produit…), il devra en informer au plus tôt EcoTitanium.

L’anomalie devra être soldée dans les plus brefs délais en coopération entre les services d’EcoTitanium, du processeur de copeaux et éventuellement du générateur et/ou du collecteur de copeaux.

# RISQUES IDENTIFIES ET PLAN D’ACTION

| Risque identifié | Plan d’action |
| --- | --- |
| Malveillance | Mise en place d’un moyen de « sceller » les contenants avant stockage |

# ARCHIVAGE

L’échantillon final, ainsi que les résultats d’analyses et enregistrements de production associés devront être conservés et archivés sur une période de 40 ans.

# ELEMENTS A FOURNIR

- Certificats de conformité (analyses chimiques, bilan matière…). Ce document doit être référencé avec le numéro de commande EcoTitanium,

- Bon de réception,

- Détails complets du lot traité (n° lot, nuance…),

- Ensemble des documents requis spécifiés dans le contrat,

- Un double de l’échantillon sur lequel ont été réalisées les analyses finales.

- …