SOMMAIRE

| 1. DEFINITION DU BESOIN 2 2. DEFINITIONS ET ABREVIATIONS 2 3. EXIGENCES RELATIVES AU PROCESS 2 4. ANOMALIE / NON CONFORMITE 5 5. RISQUES IDENTIFIES ET PLAN D’ACTION 5 6. ELEMENTS A FOURNIR 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HISTORIQUE DES MISES A JOUR |  |  |  |  |
| VERSION | DATE | OBJET |  |  |
| 1 | 16/11/2015 | Création |  |  |
| LISTE DE DIFFUSION |  |  |  |  |
|  |  | REDACTEUR | VERIFICATEUR | APPROBATEUR |
| VISA |  |  |  |  |

# DEFINITION DU BESOIN

Tri des chutes massives chez les générateurs de chutes.

# DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

GENERATEURS DE CHUTES: sociétés qui génèrent des chutes massives au cours de son process de fabrication.

COLLECTEURS DE CHUTES : sociétés dont le métier est de collecter les chutes massives destinées à la fusion.

PROCESSEURS DE CHUTES : sociétés en charge de préparer les chutes massives en vue de leur fusion au PAMCHR.

PAMCHR: Plasma Arc Melting Cold Hearth Refining

LOT DE CHUTES: il est défini par :

- 1 client,

- 1 contrat,

- 1 site de génération,

- 1 unité de génération (scie, découpe torche…),

- 1 générateur,

- 1 article chute,

- 1 date d’enlèvement réalisé par un transporteur à un point de collecte.

Un lot de chutes peut correspondre à plusieurs contenants.

ALLIAGES DE TITANE (liste donnée à titre d’exemple, non exclusive): TA6V (grade 5 standard et haut O), TA6V ELI, Ti 1023, Ti 5553.

# EXIGENCES RELATIVES AU PROCESS

- Exigences techniques

- Exigences sur le tri

Le générateur de chutes a la responsabilité du tri des chutes massives à la source afin d’éviter tout mélange.

Tout changement concernant les différentes étapes du process, ainsi que les changements apportés aux moyens techniques utilisés doivent faire l’objet d’une validation préalable d’EcoTitanium (Ex : traitement précédent la coupe, procédé de découpe, outils de coupe utilisés,…).

Lors du tri, les exigences suivantes devront être respectées. EcoTitanium se réserve le droit de rejeter un lot entier ou une portion d’un lot s’il est impossible à trier par le processeur de chutes ou s’il pose des problèmes de sécurité ou environnementaux.

- Les dimensions des chutes massives doivent suivre les exigences suivantes :

  - Le diamètre maximal d’une pièce ne doit pas être supérieur à 800 mm.

  - La section d’une pièce ne doit pas excéder 800 mm x 800 mm.

  - Le poids d’une chute ne doit pas excéder 3500 kg.

- Les chutes massives devront être triées par :

  - Nuances / grades,

  - Qualités (voir photothèque en annexe).

- Les chutes pouvant affecter la santé / sécurité des employés du collecteur de chutes et du processeur de chutes sont interdites :

  - Les chutes radioactives ou pouvant contenir des déchets radioactifs: Les tests de radioactivité devront être mentionnés dans les documents accompagnant les lots de chutes massives (seuil de radioactivité pour matières premières = 0.36 µSv/h).

  - Les chutes contaminées par des produits CMR et PCB (le générateur de chutes devra fournir les FDS des produits concernés tels que huiles de coupe…).

- Toute matière étrangère est interdite dans les chutes massives (bois, plastiques, papiers, cartons, adhésifs…).

- Les chutes brûlées ou associées à un feu sont interdites (toute matière qui est brûlée ou qui a été traitée sur un équipement ayant subi un feu et avant son nettoyage).

- Les chutes bi-matériaux (titane d’un côté et aciers ou autres alliages de l’autre) sont interdites.

- Les chutes rejetées pour cause de défauts US doivent être identifiées et mis dans un container spécifique. Le (ou les) défaut(s) seront identifié(s) et localisé(s).

- Les chutes revêtues doivent être identifiées.

- Dans le cas de présence de matériaux résiduels d’origine connue, les lots de chutes doivent être identifiés et l’identité des matériaux résiduels sera communiquée par l’envoi de la FDS correspondante.

- Le générateur doit informer EcoTitanium de la non-conformité éventuelle d’un lot  qui nécessitera alors un accord écrit de la part d’EcoTitanium avant expédition.

N.B. : Dans le cas de lots de chutes de qualité particulière :

- Le générateur informe Ecotitanium de la mise à disposition de ces lots.

- EcoTitanium décide de l’affectation des lots concernés à des articles spécifiques.

- Ecotitanium met à jour le plan de collecte.

- Le collecteur réalise la collecte pour les articles spécifiés.

Exemples de lots qui entrent dans ce schéma particulier :

- Chutes massives issues de matériaux revêtus,

- Chutes massives contenant des matériaux résiduels d’origine connue,

- Chutes massives non conformes à l’article prévu.

- Compositions chimiques

| Grades | Fe, max | O, max | C, max | N, max | H, max | Al | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TA6V (Grade 5 standard) | 0.30 | 0.20 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 5.50-6.75 | 3.50-4.50 |
| TA6V (Grade 5 haut O) | 0.30 | 0.22 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 5.50-6.75 | 3.50-4.50 |
| TA6V ELI (Grade 23) | 0.25 | 0.13 | 0.08 | 0.03 | 0.012 | 5.50-6.30 | 3.50-4.50 |
| Ti 1023 | 1.80-2.20 | 0.13 | 0.050 | 0.050 | 0.015 | 2.60-3.40 | 9.00-11.00 |

| Grade | Fe | O, max | C, max | N, max | H, max | Al | V | Mo | Cr | Zr, max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ti 5553 | 0.30-0.50 | 0.18 | 0.100 | 0.050 | 0.015 | 4.40-5.70 | 4.00-5.50 | 4.00-5.50 | 2.50-3.50 | 0.300 |

(Les valeurs indiquées dans les tableaux ci-dessus sont exprimées en % en poids.

Le reste est constitué uniquement de titane.).

- Contrôle

Le générateur de chutes devra contrôler que toutes les informations indispensables à l’enlèvement de la matière ont bien été renseignées. Conjointement avec le collecteur de chutes, il devra vérifier la cohérence entre les informations présentes sur l’ordre de transport du collecteur et celles sur la fiche suiveuse associée au contenant.

Le générateur devra réaliser la pesée de chaque lot généré.

- Conditionnement

Les contenants utilisés par le générateur pour récupérer les chutes massives générées  doivent être dédiés à une nuance / grade de Titane. Dans le cas contraire, une procédure de nettoyage des contenants de récupération devra être mise en place.

Les contenants de collecte à utiliser seront mis à disposition par le collecteur de chutes en fonction du process du générateur de chutes (sauf si le générateur possède déjà des contenants validés par EcoTitanium).

Ces contenants devront être dédiés à la collecte et au transport d’alliages de titane. Les soudures TIG sur ces contenants sont interdites, ainsi que les revêtements en nitrure, oxyde ou céramique. Les soudures MIG, MAG,… sont autorisées. (Annexe 1 : Liste des matériaux interdits pouvant entrer en contact avec les chutes massives lors de la génération).

Avant son remplissage, le générateur de chutes devra s’assurer que le contenant utilisé est adapté pour la collecte des chutes EcoTitanium et du bon état de ce contenant.

Le générateur doit également vérifier que le contenant est sec et propre, c’est-à-dire exempts de matières étrangères (procédure d’inspection des contenants à mettre en place).

Une fois rempli, le générateur de chutes devra couvrir le contenant pour stockage afin d’éviter à l’eau ou tout autre contaminant d’entrer dans le container jusqu’à ce qu’il soit récupéré par le collecteur de chutes.

Le lot de chutes sera identifié par un numéro de lot unique qui lui est propre. Un lot pourra être contenu dans plusieurs contenants. Chaque contenant de chutes sera identifié par ce numéro de lot.

Chaque lot sera accompagné de documents indiquant les informations suivantes:

- Le nom du client et le contrat associé,

- le numéro d’enlèvement,

- L’article chute,

- le nom de la nuance,

- le nombre de contenants,

- le numéro de lot,

- Le nom et l’adresse du générateur de chutes,

- Le lieu précis de génération (si possible atelier, machine),

- Nature du déchet transporté ou collecté (nomenclature déchet annexe II de l’article R.541-8 du code de l’environnement)

- le poids total (information cosignée par le collecteur et le générateur),

- le poids net (information cosignée par le collecteur et le générateur).

Le générateur de chutes doit, à n’importe quelle étape de la génération de chutes, pouvoir apporter les éléments de preuves garantissant le respect des exigences spécifiées dans ce cahier des charges.

# ANOMALIE / NON CONFORMITE

Si une anomalie est détectée par le générateur de chutes pendant ou à l’issue de la génération de chutes (ex : pollution, mélange…), il devra en informer au plus tôt EcoTitanium.

Au moment de la collecte, tout écart en termes d’identification et/ou de quantités devra être traité entre le collecteur et le générateur.

Tout surcout sur le prix du traitement chez le processeur de chutes pouvant être attribué à une anomalie liée au non-respect des exigences spécifiées dans ce cahier des charges sera facturé au générateur de chutes.

L’anomalie devra être soldée dans les plus brefs délais en coopération entre les services d’EcoTitanium et du générateur de chutes.

# RISQUES IDENTIFIES ET PLAN D’ACTION

| Risque identifié | Plan d’action |
| --- | --- |
| Pollution et / ou mélange des chutes au cours de la génération de chutes ou lors du remplissage des contenants | Qualification du générateur et audit des pratiques du générateur avec formation aux risques liés à la pollution. |
| Perte de la traçabilité | Procédure de suivi de la traçabilité à mettre en place |
| Enlèvement du mauvais contenant | Formation aux risques d’enlèvement des contenants. Audit sur l’identification des lots sur l’aire de mise à disposition |

Le générateur doit avoir un système qualité approprié pour assurer une qualité de produits fiable.

EcoTitanium s’autorise à réaliser des audits du générateur à une fréquence jugée appropriée à EcoTitanium.

# ELEMENTS A FOURNIR

Par le générateur,

- A Ecotitanium :

  - Liste des lots mis à disposition, avec leurs caractéristiques : quantité, article, date de disponibilité, lieu de mise à disposition…

  - Liste des lots en écart par rapport à l’attendu, pour décision d’Ecotitanium

- Au collecteur:

  - Fiche suiveuse pour chaque lot,

  - Ticket de pesée,…

ANNEXE 1

Liste des matériaux interdits à la génération de chutes massives

- 100% des éléments présents dans les lots de chutes massives doivent être des matériaux métalliques (pas de bois, plastiques, cartons,…).

- Eléments radioactifs (seuil de radioactivité = 0.36 µSv/h),

- Produits CMR,

- Toute matière réfractaire,

- Tout élément métallique à haut point de fusion (Tfusion > Tfusion Titane).

ANNEXE 2

Tableau des responsabilités