SOMMAIRE

| 1. DEFINITION DU BESOIN 2 2. DEFINITIONS ET ABREVIATIONS 2 3. EXIGENCES RELATIVES AU PROCESS 2 4. ANOMALIE / NON CONFORMITE 4 5. RISQUES IDENTIFIES ET PLAN D’ACTION 5 6. ELEMENTS A FOURNIR 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HISTORIQUE DES MISES A JOUR |  |  |  |  |
| VERSION | DATE | OBJET |  |  |
| 1 | 18/09/2015 | Création |  |  |
| LISTE DE DIFFUSION |  |  |  |  |
|  |  | REDACTEUR | VERIFICATEUR | APPROBATEUR |
| VISA |  |  |  |  |

# DEFINITION DU BESOIN

Tri des copeaux chez les générateurs de copeaux.

# DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

GENERATEURS DE COPEAUX : sociétés qui génèrent des copeaux au cours de son process de fabrication.

COLLECTEURS DE COPEAUX : sociétés dont le métier est de collecter les copeaux destinées à la fusion.

PROCESSEURS DE COPEAUX : sociétés en charge de préparer les copeaux en vue de leur fusion au PAMCHR.

PAMCHR: Plasma Arc Melting Cold Hearth Refining

LOT DE COPEAUX: il est défini par :

- 1 client,

- 1 contrat,

- 1 site de génération,

- 1 machine de génération,

- 1 date de génération,

- 1 générateur,

- 1 article chute,

- 1 date d’enlèvement réalisé par un transporteur à un point de collecte.

Un lot de copeaux peut correspondre à plusieurs contenants.

ALLIAGES DE TITANE: TA6V (grade 5 standard et haut O), TA6V ELI, Ti 1023, Ti 5553.

# EXIGENCES RELATIVES AU PROCESS

- Exigences techniques

- Exigences sur le tri

Le générateur de copeaux aura la responsabilité du tri des copeaux à la source afin d’éviter tout mélange.

Lors du tri, les exigences suivantes devront être respectées :

- Les copeaux devront être triés par :

  - nuances / grades,

  - contrats ou clients,

  - procédé d’usinage (fraisage, tournage…),

  - qualité (1ère passe et passes suivantes),

  - types d’outils de coupe utilisés pour les générer (carbure de tungstène, céramique, aciers rapides).

- Les copeaux pouvant affecter la santé / sécurité des employés du collecteur de copeaux et du processeur de copeaux sont interdits :

  - Les copeaux radioactifs ou pouvant contenir des déchets radioactifs : les tests de radioactivité devront être mentionnés dans les documents accompagnant les lots de copeaux.

  - Les copeaux contaminés par des produits CMR et PCB.

- Toute matière étrangère est interdite dans les copeaux (bois, plastiques, papiers, cartons, adhésifs…).

- Les éléments d’outils de coupe ne doivent pas être mélangés aux copeaux.

- Les copeaux générés avec des outils de coupe céramique sont interdits.

- Les copeaux brûlés ou associés à un feu sont interdits (toute matière qui est brûlée ou qui a été traitée sur un équipement ayant subi un feu et avant son nettoyage).

- Les meulures et sciures sont interdites.

- La présence dans les copeaux de solides de dimensions supérieures à 20 mm x 20 mm x 20 mm est interdite.

- Les copeaux issus d’usinage de produits forgés ou traités thermiquement devront être identifiés et seront séparés des autres copeaux.

- Les lots de copeaux issus de matériaux revêtus devront être identifiés.

- Dans le cas de présence de matériaux résiduels d’origine connue, les lots de copeaux devront être identifiés.

- Compositions chimiques

| Grades | Fe, max | O, max | C, max | N, max | H, max | Al | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TA6V (Grade 5 standard) | 0.30 | 0.20 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 5.50-6.75 | 3.50-4.50 |
| TA6V (Grade 5 haut O) | 0.30 | 0.22 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 5.50-6.75 | 3.50-4.50 |
| TA6V ELI (Grade 23) | 0.25 | 0.13 | 0.08 | 0.03 | 0.012 | 5.50-6.30 | 3.50-4.50 |
| Ti 1023 | 1.50-3.00 | 0.300 | 0.040 | 0.012 | 0.012 | 2.40-3.40 | 9.25-10.75 |

| Grades | Fe | O, max | C, max | N, max | H, max | Al | V | Mo | Cr | Zr, max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ti 5553 | 0.300-0.500 | 0.160 | 0.100 | 0.050 | 0.012 | 5.00-5.70 | 4.50-5.50 | 4.50-5.50 | 2.70-3.30 | 0.300 |

(Les valeurs indiquées dans les tableaux ci-dessus sont exprimées en % en poids).

- Contrôle

Les équipements utilisés pour générer les copeaux devront être nettoyés lors d’un changement de nuance ou de grade.

Le générateur de copeaux devra contrôler que toutes les informations indispensables à l’enlèvement de la matière ont bien été renseignées. Conjointement avec le collecteur de copeaux, il devra vérifier la cohérence entre les informations présentes sur l’ordre de transport du collecteur et celles sur la fiche suiveuse associée au contenant.

Le générateur devra réaliser la pesée de chaque lot généré.

- Conditionnement

Les contenants à utiliser seront mis à disposition par le collecteur de copeaux en fonction du process du générateur de copeaux (sauf si le générateur possède déjà des contenants validés par EcoTitanium).

Ces contenants devront être dédiés à la collecte et au transport d’alliages de titane. Les soudures TIG sur ces contenants sont interdites, ainsi que les revêtements en nitrure, oxyde ou céramique. Les soudures MIG, MAG,… sont autorisées. (Liste des matériaux interdits pouvant entrer en contact avec les copeaux lors de la génération et de la collecte).

Avant son remplissage, le générateur de copeaux devra s’assurer que le contenant utilisé est adapté pour la collecte des copeaux EcoTitanium et du bon état de ce contenant.

Le générateur doit également vérifier que les contenants est sec et propre, c’est-à-dire exempts de matières étrangères.

Une fois rempli, le générateur de copeaux devra couvrir le contenant pour stockage jusqu’à ce qu’il soit récupéré par le collecteur de copeaux.

Le lot de copeaux sera identifié par un numéro de lot unique qui lui est propre. Un lot pourra être contenu dans plusieurs contenants. Chaque contenant de copeaux sera identifié par un numéro unique.

Chaque contenant sera accompagné de documents indiquant les informations suivantes:

- Le nom du client et le contrat associé,

- le numéro de commande,

- L’article chute,

- le nom de la nuance,

- le numéro du contenant,

- le numéro de lot,

- Le nom et l’adresse du générateur de copeaux,

- Le lieu précis de génération (si possible atelier, machine),

- Nature du déchet transporté ou collecté (nomenclature déchet annexe II de l’article R.541-8 du code de l’environnement)

- le poids total (information cosignée par le collecteur et le générateur),

- le poids net (information cosignée par le collecteur et le générateur).

Le générateur de copeaux doit, à n’importe quelle étape de la génération de copeaux, pouvoir apporter les éléments de preuves garantissant le respect des exigences spécifiées dans ce cahier des charges.

# ANOMALIE / NON CONFORMITE

Si une anomalie est détectée par le générateur de copeaux pendant ou à l’issue de la génération de copeaux (ex : pollution, mélange…), il devra en informer au plus tôt EcoTitanium.

Tout surcout sur le prix du traitement chez le processeur de copeaux pouvant être attribué à une anomalie liée au non-respect des exigences spécifiées dans ce cahier des charges sera facturé au générateur de copeaux.

L’anomalie devra être soldée dans les plus brefs délais en coopération entre les services d’EcoTitanium et du générateur de copeaux.

# RISQUES IDENTIFIES ET PLAN D’ACTION

| Risque identifié | Plan d’action |
| --- | --- |
| Pollution et / ou mélange des copeaux au cours de la génération de copeaux ou lors du remplissage des contenants | Audit des pratiques du générateur avec formation aux risques liés à la pollution. |

# ELEMENTS A FOURNIR

Par le générateur au collecteur et à EcoTitanium :

- Fiche suiveuse pour chaque contenant,

- Ticket de pesée,

- …