## Slide 1: Division Alliages Haute Performance High Performance Alloys Division
31 mars 2021 - Jean Pierre Dufour
PL 022 – WP1
Optimisation des enfournements,
Economie circulaire appliquée aux superalliages.
Avancement du projet à T1/2021

## Slide 2: Ce qui a été réalisé depuis septembre 2020
2
Rappel du plan d’action défini en septembre 2020 :
1 - Participation à devis avec articles traceurs,
2 - Audit circuits chutes 706 et 718,
3 - Analyse des pratiques de recyclage des chutes en interne vs benchmark des pratiques de l’économie circulaire – Processus devis, liens avec Baan,
4 - Compréhension du modèle d’économie circulaire des melters US,
5 - Impact sur qualité des produits SA (cas du 718) de la maximisation du taux de chutes dans les structures d’enfournement.
__________________
Nota : les points 2 et 3 ne seront pas développés dans cette présentation en raison de la difficulté à conduire l’audit sur les sites avec la situation sanitaire.

## Slide 3: Ce qui a été réalisé depuis septembre 2020
3
Agenda de la présentation :
Ce qui a été réalisé
1 - Compréhension du modèle d’économie circulaire des melters US,
2 - Bilan du devis du 718 en R 14‘’ Flux Pamiers/Siemens
3 - Lien avec le 706,
4 - Impact sur qualité des produits SA (cas du 718) de la maximisation du taux de chutes dans les structures d’enfournement,
Conclusions
Proposition de plan d’actions 2021/2022

## Slide 4: Ce qui a été réalisé
4
1 - Compréhension du modèle d’économie circulaire mis en place par melters US,
Schéma de production d’une pièce aéronautique fabriquée en superalliage 718
Terrain 1 (à domicile….)
Fusion sous vide (VIM)
Refusion(s) ESR/VAR
Production d’une billette forgées
Terrain 2 (à l’extérieur….)
Production d’ébauches forgées
Usinage finaux
Ces productions se caractérisent par des gammes qui comportent beaucoup de points de chutage en quantité et localisation, la récupération des chutes devient un enjeu majeur.
Ch1
Ch2
PF
Ch 3
Ch 4
VIM

## Slide 5: Ce qui a été réalisé
5
1 - Compréhension du modèle d’économie circulaire mis en place par melters US,
Approche Carpenter : Extrait de la pricing-table de Carpenter en billettes 718, (2016-2021) :
Sa lecture en fait ressortir trois observations :
Verticalement,
  1 - L’amplitude de tarification est faible en fonction des diamètres de billettes,
Horizontalement,
2 - La tarification décroit de 1,2$/lb (2,20€/Kg) par pas de 30% de restitution des scraps/chutes (vs le poids livré),
3 - La restitution des chutes s’effectue avec une contrepartie de 1,5$/lb (2,76€/Kg),

## Slide 6: Ce qui a été réalisé
6
1 - Compréhension du modèle d’économie circulaire mis en place par melters US,
Analyse des trois observations :
1 - L’amplitude de tarification est faible en fonction des diamètres de billettes,
Ceci signifie que des opérations de forgeage sont réalisées avec des mises au mille quasi-constantes (estimées entre 1300 et 1400), à partir d’un lingot standard de diamètre 20’’.
A l’exception du diamètre de 14’’, le tarif augmente légèrement avec la décroissance des diamètres. Au regard de la standardisation du diamètre du lingot de départ, l’augmentation tarifaire est probablement à relier aux nombres croissants d’opérations de presse à réaliser pour obtenir le diamètre final.
La mise au diamètre est assurée avec une presse libre jusqu’à 12’’, puis avec un enchainement presse libre + machine à forger horizontale pour les plus petits diamètres.

## Slide 7: Ce qui a été réalisé
7
1 - Compréhension du modèle d’économie circulaire mis en place par melters US
2 - La tarification décroit de 1,2$/lb (2,20€/Kg) par pas de 30% de restitution de chutes (vs le poids livré),
Approche Carpenter :
Principe : la différence de prix barème
( 1,20 $/lb pour 30% de scraps ) correspond ni plus ni moins à la compensation par CARPENTER des scraps manquant par de la matière de synthèse
Illustration :
Client, je choisis d’acheter 1000 lbs de billettes  12’’ avec engagement de restitution de 30% de scraps (300 lbs).
4 mois avant la livraison d’un nouveau lot de billettes, je suis dans l’incapacité de rendre les 300 lbs de scraps prévus pour l’élaboration.
CARPENTER va compenser les scraps manquant par 300 lbs en matière de synthèse, à 6,5 $/lbs (12€/Kg en référence Anc.), ce qui représente 1950 $ de cash.
Du fait de la mise au mille entre ML et PF (1650 environ), la matière correspondant à ce cash de 1950 $ se repartira à hauteur de 750 $ chez CARPENTER ( scraps générées en prod ) et 1200 $ chez nous Client.
CARPENTER va nous appliquer une pénalité de 1000 lbs X 1,2 $/lbs et récupère ainsi, l’exact niveau de cash qu’il perdra.
Extrait de la pricing-table de Carpenter en billettes 718, (2016-2021)

## Slide 8: Ce qui a été réalisé
8
1 - Compréhension du modèle d’économie circulaire mis en place par melters US,
3 - La restitution des chutes s’effectue avec une contrepartie de 1,5$/lb (2,76€/Kg),
Avec cette somme l’utilisateur des billettes devra restituer les scraps/tournures en prenant à sa charge : les coûts de processing des chutes (nettoyage, compactage), et les frais d’expéditions (frais de douane et transport).
Dans une logique de réduction du BFR, il est intéressant « de racheter contractuellement » les chutes prêtres à enfourner à 1,5$/lb (2,76€/Kg) plutôt que recourir à de la matière de synthèse à 6,5 $/lbs (12€/Kg).
La valeur de reprise des chutes est intégrée dans la structure du coût de l’enfournement qui entre, pour partie, dans la construction du barème. Il s’agit finalement d’une boucle financière entre le melter et l’utilisateur. Pour réduire le flux financier entre les deux sociétés, la valeur de reprise des chutes est minimisée tout en lui conservant une valeur incitative pour assurer le retour des chutes.
Nota : Une maquette Excel a été réalisée afin de « reconstruire » un barème type Carpenter en le documentant avec des données technico-économiques crédibles/benchmark.
Sur la base du barème qui fixe la relation commerciale entre Carpenter et l’utilisateur des billettes, les analyses des points 2 et 3, telles que présentées, tendent à montrer que Carpenter ne marge pas sur la matière mais uniquement sur la valeur ajoutée.

## Slide 9: Ce qui a été réalisé
9
1 - Compréhension du modèle d’économie circulaire mis en place par melters US,
Comparaison des approches Carpenter et Allvac ATI,
Extrait des barèmes Carpenter et Allvac ATI pour Billets 718 et Ingots 706 (prix T4/2020) :
Nota : Pour le 706, Pamiers est approvisionné à 100% par Carpenter.
Pour les billettes 718TM les tarifs Carpenter et Allvac ATI sont très proches. Dans les deux cas, les melters ne margent pas sur la matières, puisque les D/30% de scraps valorisés à 1,25$/lb correspondent au remplacement des scraps non-rendus par de la matière de synthèse au prorata de la mise au mille.
Carpenter et Allvac-ATI fonctionnent avec le même modèle économique, appuyé sur le principe de l’économie circulaire qui se caractérise par un coût d’acquisition des produits (billettes ou lingots) dégressif avec l’augmentation du taux de restitution de chutes.

## Slide 10: Ce qui a été réalisé
10
1 - Compréhension du modèle d’économie circulaire mis en place par melters US,
Synthèse :
- Les melters US récupèrent les chutes issues de leurs productions de lingots ou billettes le plus loin possible sur l’aval (pratique mise en place vers 1990/2000). Ceci permet notamment :
- de contrôler la qualité des chutes,
- de réduire les opérations administratives de processing/ventes/achats de chutes.
- L’objectif de cette pratique est clairement de minimiser le BFR (pratique très aboutie) :
  - ex 1 : les chutes de Pamiers doivent-être restituées 4 mois avant la livraison d’un nouveau lots de billettes,
  - ex 2 : la valeur décaissée pour un enfournement est en moyenne de l’ordre de 35% de la valeur synthèse,
  - ex 3 : les consommateurs de lingots/billettes supportent les opérations de processing des chutes.
Trois points fondamentaux sont à relever :
- Les melters US contrôlent le BFR sur l’amont, (AD gère le BFR sur l’aval = ventes des chutes),
- Le barème est la manifestation tarifaire de la mise en place de l’économie circulaire,
- Les melters US ne margent pas sur la matière, uniquement sur la valeur ajoutée des OP.

## Slide 11: Ce qui a été réalisé
11
1 - Compréhension du modèle d’économie circulaire mis en place par melters US,
Schéma de production d’une pièce aéronautique fabriquée en superalliage 718
Terrain 1 (à domicile….)
Fusion sous vide (VIM)
Refusion(s) ESR/VAR
Production d’une billette forgées
Terrain 2 (à l’extérieur….)
Production d’ébauches forgées
Usinage finaux
AD ne joue pas à l’extérieur,… et se prive de la « moitié » du gisement de chutes.
Ceci n’est pas sans conséquences….. illustration sur les 2 slides suivants :
Lingots refondus ESR/VAR
Ch1
Billettes forgées
Ch2
Ebauches
PF
Ch 3
Ch 4
VIM

## Slide 12: Ce qui a été réalisé
12
1 - Compréhension du modèle d’économie circulaire mis en place par melters US,
Flux physiques et financiers simplifiés, pièce aéronautique en 718, modèle melters US :
Elaborateur/Melter US VIM
Application du contrat tarifaire, cas
avec rétrocession de 30% de chutes
Forgeron/matriceur (Pamiers)
Contrat de récupération de
chutes avec client final
Usineur, producteur de la pièce finale
Lingots refondus ESR/VAR
Ch1
Billettes forgées
Ch2
Ebauches
PF
Ch 3
Ch 4
Restitution chutes à 1,5$/lb
Ré-enfournement 100% des chutes
Restitution chutes à 1,5$/lb
Coût d’enfournement
(avec m.a.m. ML/BI de 1650)

## Slide 13: Ce qui a été réalisé
13
1 - Compréhension du modèle d’économie circulaire mis en place par melters US,
Flux physiques et financiers simplifiés, pièce aéronautique en 718, modèle AD (à iso 0/000) :
Elaboration Aubert et Duval Anc.
VIM
Vente de la billette
Lingots refondus ESR/VAR
Ch1
Billettes forgées
Ch2
Ré-enfournement 100% des chutes
Coût d’enfournement
(avec m.a.m. ML/BI de 1650)
Ferrailleurs (chutes Com)
Processing chutes + marge = 95% de la valeur synthèse)
- Avec le modèle des melters US, et toutes choses égales par ailleurs, le coût d’enfournement est de 34% de la valeur de synthèse, il est de 60% pour AD.
- Cette modélisation illustre l’ampleur de la préservation de cash produit par l’économie circulaire qui nécessite de contractualiser avec les acteurs aval des gammes de production (restitution des chutes vs abaissement des prix de vente.)
Les chutes 3 et 4 sont remplacées
par des chutes achetées (CHCOM)
(si non disponible = synthèse)

## Slide 14: Ce qui a été réalisé
14
2 - Instruction devis avec articles traceurs, Cas du 718 R14‘’ Pamiers/Siemens
La comparaison des structures d’enfournement montre une part croissante de chutes en réutilisation : avec une récupération totale des chutes produites à Pamiers dans le scénario réaliste, puis avec la récupération
des chutes générées chez de client final dans le scénario ambition.
En mode costing de Baan, il vient un enjeu de 1,3€/kg par rapport à la situation de référence.
Nota : Plusieurs principes de Baan (devis et costing) sont contestables.
Par exemple, il est possible d’intégrer en mode devis plus de chutes que n’en génère la gamme…
Sur cet exemple, l’exercice d’instruction optimisée du devis sur l’intégralité des critères de la gamme (mise au mille et coûts opératoires au niveau des benchmarks) permet d’égaliser (base : VAD + 25% de marge) les propositions des melters US.

## Slide 15: Ce qui a été réalisé
15
3 - Analyse du cas 706 en terme d’économie circulaire :
Synoptique et caractéristiques de la gamme :
Elaboration VIM + ESR/VAR
Ancizes 15% / Carpenter 85%
Préparation billettes Pamiers
Matriçage Interforge
Usinage final Client GE
Ch1
Ch2
Ch3
Ch4
Par rapport à la production d’ébauches forgées en 718 la gamme du 706 se caractérise par une forte représentation de la VA. Cette situation est favorable pour AD, si les opérations sont bien valorisées la gamme est profitable.
La gamme porte beaucoup de BFR, puisque les quantités chutées sont importantes, avec un cycle de fabrication > 6 mois avec des ruptures de flux.
Dans ce contexte multipoints et lieux de chutage, en intégrant un « partage » des chutes entre Carpenter et AD, il est absolument nécessaire de maitriser le bilan matière, ce qui n’est pas le cas.
Forgeage billettes en partage
UKAD / Ancizes / Saar. / Creusot
Usinage TTh Pamiers

## Slide 16: Ce qui a été réalisé
16
3 - Analyse du cas 706 en terme d’économie circulaire :
Rappel des deux objectifs du Booster 706 (pilotage Philippe Boussier) :
1 - Réinternaliser l’élaboration de lingots et forgeage à court terme (2021-2022) pour être à égalité d’activité Carpenter/AD,
2 - Développer une gamme concurrente au lingot petit format Carpenter, format clé dans les perspectives de développements GE (2023),
______________________________________
A court terme, pour satisfaire le premier objectif, il sera nécessaire : soit de libérer du cash pour acheter de la matière de synthèse, soit ne pas restituer des chutes de 706 depuis Pamiers (dans les faits, c’est la même chose puisque les chutes non-rendues à Carpenter seront remplacées par de la matière de synthèse).
L’autre voie est d’entrer en logique d’économie circulaire, avec les actions suivantes (non exhaustif) :
Négocier avec Carpenter et GE en l’aval pour anticiper le retour de tournures sur Ancizes à due proportion avant de lancer la fabrication des lingots correspondant à l’augmentation de la part à fournir,
D’organiser le bilan matière du 706 sur l’ensemble des sites (organisation à construire), pour maitriser et piloter les flux de chutes sur tous les sites internes/externes concernés et s’affranchir des pertes matières,
Revoir le circuit de processing de chutes : Pamiers > Ancizes > Ferinox Lyon > Commentry > Ancizes, avec lequel le coût total des opérations de processing est plus de deux fois celui du benchmark, et dont la durée de cycle est pénalisante en BFR.

## Slide 17: Ce qui a été réalisé
17
4 - Impact sur qualité des produits SA (cas du 718) de la maximisation du taux de chutes dans les structures d’enfournement.
Quelques éléments du benchmark (sources : IMET, Forgital, Aperam, AD Anc, AD Pamiers,…) :
Le 718 est collecté en mono-qualité,
Les modalités de la récupération des chutes fait partie des contrats commerciaux,
Pour les appli. aéro pièces tournantes US, le % maxi de tournures admis en ré-enfournement est de 25%,
Les taux d’azote des analyses de 718 (TM) livrées à Pamiers sont centrés vers 70 à 90 ppm de N2,
Un processing « rigoureux » des chutes de SA est nécessaire pour les ré-enfourner en VIM,
Des sociétés spécialisées réalisent ces activités pour les melters US, (les spécifications de processing des chutes issues des melters US ne sont pas accessibles à AD, elles relèvent du savoir-faire des melters),
La problématique qualité perçue par AD-Ancizes :
Une vision faussée du niveau d’azote dans le 718, en raison de la sensibilité très forte de SHE/Turboméca (client majeur en 718) aux problèmes de stringers dont la maitrise passe par des taux d’oxygène et d’azote très bas (60 ppm pour N2). Aucun autre motoriste n’a de tels critères sur les stringers.
70 à 90ppm d’azote semble correspondre au standard des fournitures en 718 DM et TM, donc à la très grande majorité du marché.
Nota : bien qu’aucune preuve permette de dire que nos concurrents US livrent SHE, il est probable que ce marché très contraignant ne les intéressent pas, puisqu’ils s’autorisent du N2 jusqu’à 80, voire 100 ppm.

## Slide 18: Ce qui a été réalisé
18
4 - Impact sur qualité des produits SA (cas du 718) de la maximisation du taux de chutes dans les structures d’enfournement.
1 - La sélectivité sur l’aval (tri par variantes de 718),
Les chutes sont triées au plus près du point d’émission par type de variantes (ie applications : pièces tournantes aéro, pièces non tournantes aéro, pièces applications terrestres). Elles sont refondues strictement pour la même application que celle qui les a générées. Les chutes, notamment les tournures, sont « processées » avant refusion.
- Avantage : fiabilité des analyses.
- Inconvénients : multiplication des collectes et des stockages, traçabilité complexe pour la chaine opératoire, BFR important,
2 - La sélectivité par la limite des taux de ré-enfournement de chutes (cas des tournures),
Les structures d’enfournement sont définies avec des taux de ré-enfournement de chutes croissants avec la banalisation de l’application. Ce mode de sélectivité permet de contrôler la qualité (taux de N2) par dilution avec de la matière de synthèse pour les applications des plus techniques. Les chutes, notamment les tournures, sont « processées » avant refusion.
- Avantage : tri en mono-qualité du 718, BFR réduit,
- Inconvénient : « prise de risque analytique » pour les applications les plus sévères,
Nota : une coulée non-conforme pourra-être reclassée pour une application moins sévère.

## Slide 19: Ce qui a été réalisé
19
4 - Impact sur qualité des produits SA (cas du 718) de la maximisation du taux de chutes dans les structures d’enfournement.
3 – La sélectivité sur l’amont
3-1 - Par la technique de dégazage,
Le four de fusion sous vide est équipé et/ou piloté de manière à rendre plus efficace la dénitruration sous vide secondaire et garantir un taux d’azote centré vers 70 à 90ppm.
3-2 - Par la gestion des analyses des chutes « processées » avant enfournement,
Les chutes « processées » sont livrées chez les melters US avec un certificat d’analyse, ceci probablement en vue d’affecter les chutes trop chargées en azote ou en autres oligoéléments, vers une application non-sensible.
Nota : Il semble que les melters US gèrent plusieurs spécifications internes de production de 718 devant correspondre à des applications ciblées.
- La cible technico-commerciale doit s’envisager dans le standard du marché du 718DM-TM, c’est-à-dire : un niveau de qualité avec 70 à 90ppm d’azote.
- Le scénario probable du contrôle de la qualité du 718DM-TM dans une logique d’économie circulaire est l’association des scénarios 2 et 3 (3-1 et 3-2).

## Slide 20: Conclusions
20
Quels sont les avantages de l’économie circulaire appliquée au cas des superalliages :
Maitriser la matière en quantité et qualité sur l’ensemble du cycle de fabrication des pièces, (voir sur le cycle de vie des pièces par la refusion des pièces aéronautiques en fin de vie),
Réduire les flux financiers de manière drastique sur l’ensemble des étapes et pour tous les acteurs du cycle de fabrication des pièces,
Fidéliser les clients par des relations contractuelles attractives pour les parties,
Avoir une stratégie durable et démontrée : la seule manière d’exister sur ce marché.
La mise en place de l’économie circulaire dans un contexte de préservation des ressources naturelles est une évolution structurelle du monde de la sidérurgie :
Pour les superalliages : Carpenter, Allvac, SMC, avec la mise en place des barèmes dégressifs avec les taux de restitution des chutes,
Pour les aciers inox : Aperam avec l’acquisition de Recyco (société spécialisée dans la valorisation des battitures inox) et l’acquisition probable de Ferinox (ferrailleur spécialisé dans la collecte et la préparation de charges en aciers inoxydables),
Pour les aciers HSS : Erasteel avec l’intégration de Valdi (valorisation des catalyseurs pétroliers pour apport d’unités Mo, Co, V, - valorisation des battitures HSS),

## Slide 21: Conclusions
21
Comment aller vers l’économie circulaire….. clé de la réussite sur l’activité d’élaboration et production de lingots et billettes forgées en superalliages :
C’est intégrer que la maitrise de la récupération des scraps est l’élément de compétitivité majeur dans cette activité. Ceci nécessite un savoir-faire spécifique développé par les melters US depuis plus de 25 ans. C’est d’abord un changement culturel profond à engager :
La matière est au-dessus de tout… (Aperam). A ce jour, les chutes sont considérées dans l’entreprise comme une variable d’ajustement : possibilité d’en ajouter à volonté dans les devis (au-delà du chutage de mise au mille…), ventes pour ajuster le cash fin de mois,…etc...
C’est aussi une approche nouvelle de l’activité à engager :
Avoir une stratégie de valorisation des scraps à moindre valeur et d’abaisser la valeur des productions pour l’ensemble des acteurs, en s’organisant pour :
- récupérer contractuellement les chutes sur l’ensemble du cycle de fabrication des pièces en superalliages,
- « processer ou faire processer » les chutes à coût compétitif pour ré-enfournement,
- maitriser la qualité dans une logique de taux d’enfournement admissibles pilotés,
- réduire les mises au mille de production,
- construire une logique devis et costing cohérente avec l’économie circulaire,

## Slide 22: Suites à donner, ….ce que nous proposons de réaliser
22
Proposition de plan d’action 2021/2022 :
Comment aller vers l’économie circulaire…..
……….en reproduisant le modèle technico-économique des melters US :
1 - Finaliser audit interne/externe circuit chutes 706 et 718,
2 - Former les acteurs aux principes de l’économie circulaire, notamment la systématique des contrats de récupération de chutes avec abaissement de la consommation de cash,
3 – Finaliser le benchmark technico-financiers des prestations de processing des chutes,
4 - Proposer une architecture devis avec des données technico-économiques cibles,
révision du processus devis (intégration de l’économie circulaire),
5 - Utiliser le 706-GE comme vecteur d’anticipation du projet pour mettre en place les principes interne et externe de l’économie circulaire.
6 - Proposer plusieurs schémas organisationnels de gestion des chutes (industriel/commercial - interne/externe/mixte) avec comparaison OPEX/CAPEX, avantage/inconvénients,
7 - Instruction d’une démarche pour contact/contrat avec processeurs de chutes pour mise en place d’une solution compacte/locale de traitement des chutes.

## Slide 23: Suites à donner, ….ce que nous proposons de réaliser
23
Proposition de plan d’action 2021/2022 :
Parmi les actions précitées, celles qui sont à prioriser…..
………. pour obtenir sous 3 à 9 mois, des victoires rapides avec des effets mesurables :
1 – Finaliser l’audit des chutes 706 et 718,
2 - Utiliser le 706GE pour mettre en place une partie des principes interne et externe de l’économie circulaire, dans le détail :
2-1- Organiser le contrôle des flux de chutes 706GE (et autres SA) sur l’ensemble des sites concernés (internes et externes) en créant la fonction sur les sites dépourvus. Les missions :
- Organiser/optimiser/contrôler la collecte des chutes aux points de chutage,
- Etablir les bilans matières chutes vs les gammes de production interne/externe (KPI sur prévu vs réalisé), le consolider à l’échelle des productions 706GE à partir d’un site leader,
- Contractualiser les quantités de chutes à retourner avec les sites (internes/externes),
- Assurer le suivi des opérations de processing des chutes dans la version actuelle.
2-2- En lien avec Philippe Boussier, préparer la montée en puissance de l’élaboration du 706 en anticipant la quantité de chutes à mettre devant le VIM, notamment à partir des points de chutage externes.
3 - Identifier et mettre en place les améliorations possibles du circuit de processing de chutes :
3-1- Améliorer le fonctionnement du circuit actuel de processing des chutes (coût, rdt, temps de cycle),
3-2- Etudier une version alternative de proximité, regroupant l’ensemble des étapes du processing des chutes.