## Slide 1
Comité Qualification EcoTitanium
25 Octobre 2018
J.Escaffre/B.Delvincourt

## Slide 2
1
QUALITE DE PEAU LINGOT
QUALIFICATION SAFRAN DMD0776-24
QUALIFICATION AIRBUS
4
2
3
5

## Slide 3
1. Qualité de peau lingot
Essais réalisés :
  Essais réduction %H2 en voie PAM+1VAR:
  Campagnes de 3 électrodes PAM diamètre 830 mm avec diminution de la vitesse de fusion : validation sur %H2 dans le four PAM + pression pendant la refusion VAR + aspect peau de lingot
  3 Électrodes réalisées à 700 kg/h : problèmes de coulures en surface  meulage des électrodes
  2 lingots refondus – en cours de meulage :
    Meulage du 1er n’indique aucun défaut visible à 835 mm
  Paramètres process :
    Pas d’effet notable de la réduction de vitesse de fusion sur la teneur en H2, en particulier sur les charges de briquettes (1 charge massif avec une teneur en H2 particulièrement faible).
    Pression au VAR : basse pour la charge massif / pas d’effet sur la charge de briquettes.
Essais prévus:
Essais double refusion (PAM+2VAR) : tester les actionneurs influents sur la qualité de peau d’un lingot double VAR: fin novembre / début décembre

## Slide 4
2. Qualification SAFRAN DMD0776-24
Voir présentation envoyée par B.Delvincourt

## Slide 5
3. Qualification AIRBUS
    Planning de qualification :
  Productions en cours pour les lingots :
    Décalage du délai final dû au changement de lingot pour le diamètre 330 mm et à la coulée ensemencée : fin de la qualification Airbus prévue en juillet 2019.
    CNF pour l’introduction d’EcoTitanium comme nouvelle source de lingots, transmise par Spirit à Airbus.

## Slide 6
3. Qualification AIRBUS
    Essai d’ensemencement :
  Préparation de la charge ensemencée le 16 octobre en présence d’Airbus (briquettes + polluants).
  Laminage sur LAMA :
    Nécessité d’une mise au point avec minimum un bout d’essai
    Pas de planning prévisionnel pour le démarrage de l’installation : laminage du titane pas avant la fin du 1er trimestre 2019.
  Contrôle RX sur barres dia. 50mm : nécessité de contrôler les barres sur une installation qualifiée Airbus  possibilité de réaliser cette prestation chez Marlier (63) qualifié par Airbus : attente d’infos d’UKAD et Laminoir ANC pour réalisation d’un devis (prévu pour le 26/10).
  Essai avec solides criqués : Airbus accepte un essai de fusion avec des solides sévèrement criqués (criques > 25 mm) pour valider la déviation à leur spécification  essai planifiable avant fin 2018.