## Slide 1
Problèmes de bruits de fond US sur R430mm
Réunion 07/01/2015
UKAD – Aubert & Duval

## Slide 2: Rappel de la gamme utilisée (cf rapport de forgeage prod AAJA)
Lingot 36’
2 chaudes
Refoulement à 1750mm
Etirage octo 930 (10 passes)
2 chaudes
2 chaudes
Octo 930
Octo 800
Octo 700
1150°C ( ± 10 °C )
Enfrt à 800 °C
Montée 6h ( +2/-0 )
Maintien 10h ( +6 /-0 )
3 chaudes
Refoulement à 1520mm
Etirage octo 930 (14 passes)
Etirage octo 800 (10 passes)
RAF à 1150 °C
Séjour 1h ( +2/-0 )
950°C ( ± 10 °C )
Enfrt à 950°C
Montée Xh ( +X/-0 )
Maintien 16h ( +6 /-0 )
Octo 800
FORGEAGE β
FORGEAGE α-β
Etirage octo 700mm (8 passes)
Coupe en 2
RAF à 950 °C
Séjour 2h15 ( +2/-0 )
MISE A TERRE METALLURGIQUE
MISE A TERRE
CAA 680
Refoulement à 1250mm
Etirage CAA 680 (13 passes)

## Slide 3: Rappel de la gamme utilisée (cf rapport de forgeage prod AAJA)
Octo 450
Étirage (8 passes)
Sur angle
1 chaude
1 chaude
Ø 450
Octo 680
Etirage (8 passes)
1 chaude
Etirage (15 passes)
TREMPE
RECRISTALLISATION
1050°C ( ± 20 °C )
Enfrt à 800 °C
Montée 6h ( +2/-0 )
Maintien 8h ( +2 /-0 )
CAA 680
Trempe eau
Durée 1h30 ± 10 min
MISE A TERRE
FORGEAGE α-β
940°C ( ± 10 °C )
Enfrt à 940°C
Montée Xh ( +2/-0 )
Maintien 14h (+4 /-0 )
RAF à 940 °C
Séjour 2h15 ( +2/-0 )
CAA 680
Étirage (8 passes)
1 chaude
Octo 600
Octo 500
Etirage (8 passes)
1 chaude
DA

## Slide 4: Problématique
Bruit de fond US important sur installation US UKAD
2 billettes à disposition :
  1 traitée : Palier à T°transus – 20°C pdt 2h-2h30 puis refroidissement lent (Même TTh réalisé par Pamiers sur ses plats)  AAJA1
  1 Brut de forge  AAJA2
Contrôle US réalisé à Imphy pour comparaison avec UKAD
  AAJA1 : Contrôle conforme à l’AMS à Imphy !
  AAJA2 à contrôler. Du fait de la qualification de la cuve n°7 des ANC, les étalons et palpeurs d’Imphy voyagent entre les 2 sites.
Essais réalisés et résultats

## Slide 5: Perspectives
Marché :
  2015 : 180 T
  2016 : 370 T
  2017 : 530 T
  2020 : 570 T
Un contrôle d’essai sur la cuve n°7 des ANC à prévoir si pas de solution pour contrôler à UKAD.
Test d’un refoulement α/β supplémentaire sur 1 fabrication : lingot programmé en S02 pour Ø430mm