MACRO GAMME POUR 6 Ø260 FORGES A PARTIR DE 2 LINGOTS Ø830 (POIDS UNITAIRE 5000 Kg)

HOMOGENEISATION - Cycle : Montée en 10H à 1280°C suivi d'un maintien de 36H puis refroidissement à l'air
CHAUFFAGE    14H
FORGEAGE        1H45
CHAUFFAGE     8H
FORGEAGE       2H00
RECRISTALLISATION (opération réalisée au THELF, je ne connais pas le cycle suivant NTT11) 
CHAUFFAGE    12H
FORGEAGE        4H30
CHAUFFAGE     2H
FORGEAGE        1H30

Bilan : Fours    : 36H (hors homogénéisation et recristallisation)
             4500T   :    8H15
             SMX      :    1H30	

L'homogénéisation peut être réalisée dans les fours dormants.

Salutations

Yvon Le COLLEN
FORGE,    Les Ancizes
AUBERT & DUVAL
Tél : 04 73 67 35 97 (interne 3597)
  ou  06 74 52 82 36 (interne 74004)
Fax: 04 73 67 32 03
yvon.lecollen@aubertduval.fr