----- Réacheminé par Patrick Delaborde/ANC/AD/ERAMET le 10/02/2010 11:43 -----

Christian Antignac/ANC/AD/ERAMET
27/01/2010 09:52	
A
Patrick Delaborde/ANC/AD/ERAMET@ERAMET
cc
Nicole Guigue/ANC/AD/ERAMET@ERAMET
Objet
RE Laminage tôles Titane.

	

ci-joint les AQA concernes :

Concernant le planage , nous avons realise uniquement un planage à CHAUD  des tôles ( Temp > 100° )  :  voir planeite obtenue dans le tableau ci-dessous
Nous n'avons pas realise de planage à FROID 

De plus  sur l'etat de surface des toles  , nous avions des legeres criques  ( pas d'importanace  pour ces applications car  les tôles etaient ensuite decoupees  et fraisees  : surepaisseur de 5 mm par face )

Je tiens à votre disposition les dossiers de toutes les commandes avec photos sur la planeite et l'etat de surface obtenues

Salutations

Christian ANTIGNAC
Service Sous-traitance TOLE
Aubert et Duval les ANCIZES
Tel :04-73-67-30-81  - Fax : 04-73-67-34-32 - Port : 06-30-07-89-00
mail : christian.antignac@eramet-aubertduval.com

Patrick Delaborde/ANC/AD/ERAMET 
26/01/2010 16:03	
A
Christian Antignac/ANC/AD/ERAMET@ERAMET
cc
Nicole Guigue/ANC/AD/ERAMET@ERAMET
Objet
Laminage tôles Titane.

	

Bonjour Christian,

Toujours sue le même sujet, pourriez vous me faire passer une copie des AQA concernat les tôles en Titane.
Nous nous posons également des questions sur la partie dressage : planage, en particulier pour les tôles en TA6V. Avez vous des infos?  qu'est ce qui avait été fait sur les 2 nuances? Qu'est ce qui a été observé?

Merci de votre aide,

Cordialement,

Patrick DELABORDE

Chef de Projet 
Développement Produits Longs et Plats en Titane

Parc Technologique La Pardieu, 
6 rue Condorcet
63063 Clermont-Ferrand Cx1
Tél :         04 73 28 75 78
Mobile:   06 71 92 60 63
e-mail:    patrick.delaborde@eramet-aubertduval.com