GAMME 1 -FOUR A 1050°C-
Format Larget : 59x280x1070

Repère Larget : 2.2

[image: image17.jpg]



GAMME 1 -FOUR A 1050°C-
Format Larget : 59x280x1070

Repère Larget : 1.1

[image: image2]
[image: image1][image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]



[image: image16.jpg]








Laminage  2,5mm


Refendage en 2





J1-8,0mm








Larget «J»








J1-2,5mm








J1-1,43mm


SUP








J2-1,43mm


INT








DRD/EG													Annexe





Sens long  X200





Sens long  X100





TA6V - Tôles laminées à Commentry selon gamme 1


Ebauche épaisseur 59mm 


1050°C  8mm +  870°C  4.5 mm  


Microstructures à l’état brut de laminage 





Sens  long X200


4L11  selon EN3114-004





Epaisseur 8mm  Repère  K2 		Sens travers X200





Epaisseur 8mm  Repère K2 		Sens travers  X100





Epaisseur 4.5mm  Repère K1 		Sens travers X200





Laminage 8,0mm


Refendage en 2





Colaminage


2 feuilles


1,43mm





J2-2,5mm








Echantillon


J2-8,0mm








J2-8,0mm








J4-2,5mm








Echantillon


J4-2,5mm








Laminage  2,5mm


Refendage en 2





Colaminage


2 feuilles


1,43mm





J3-2,5mm








J4-1,43mm


INT








J3-1,43mm


SUP








1ère Chaude : 1050°C





2ème Reprise : 870°C








1ère Reprise : 930°C





Laminage 8,0mm


Refendage en 2





Laminage


4,5mm





Echantillon


K2-8,0mm








K1-8,0mm








K2-8,0mm








Laminage


2,5mm


Refendage en 2








K1-4,5mm








K1-2,5mm








Echantillon


K2-2,5mm (via 4.5mm)








K2-2,5mm








Echantillon


K1-4,5mm








Colaminage


2 feuilles


1,43mm





K2-1,43mm


INT








K1-1,43mm


SUP








Larget «K»








1ère Chaude : 1050°C





3ème Reprise : 870°C








1ère Reprise : 870°C





2ème Reprise : 870°C

























































































DRD/EG													Annexe





Epaisseur 2.5mm  Repère J4 		 Sens Travers  X200





Epaisseur 1.43mm   Repère J4 Sup 		Sens Travers X200





Sens long X200





Structure assimilable à 4L3


selon EN 3114-004





Sens long X200





Structure assimilable à 4L9


selon EN 3114-004





TA6V - Tôles laminées à Commentry selon gamme 1Bis


Ebauche épaisseur 59mm 


1050°C  6mm + 930°C  2.5 mm  + 870°C en colaminage 1.43mm


Microstructures à l’état brut de laminage 


 





DRD/EG													Annexe





Epaisseur 2.5mm  Repère K2   		Sens  travers X200





Epaisseur 1.43mm   Repère K1 Sup   		Sens Travers X200





Sens  Long X200





Structure assimilable à 4L9 


selon EN 3114-004





Sens long X200





Structure assimilable à 4L11 


selon EN 3114-004








TA6V - Tôles laminées à Commentry selon gamme 1Bis


Ebauche épaisseur 59mm 


1050°C  6mm +  870°C  4.5 mm  +  870°C  2.5 mm  + 870°C en colaminage 1.43mm


Microstructures à l’état brut de laminage 


 








