Plan de développement des gammes de transformation

des barres « gros diamètres » en TA6V ELI

et des barres à aube en TA6V

(barre « gros diamètres » : Forgeage UKAD -> laminage Ancizes Ø105-55E)

(barres à aube : Forgeage UKAD -> laminage ANC Ø101E -> laminage CRY Ø20-50E)

Dans le cadre du projet aval UKAD, la Branche Alliage développe des routes industrielles pour fabriquer des barres en TA6V et TA6V ELI destinées au marché médical et aéronautique. Les productions récentes en TA6V ELI pour le client Stainless et des benchmarks ont démontré que les microstructures sur produits finis n’étaient pas conformes aux standards attendus par les clients. Les améliorations suivantes sur produit fini sont notamment nécessaires :

- Disparition des amas de phase alpha, des liserés alpha ;

- Atténuation (médical) ou disparition (aéro) des bandes en sens long ;

- Homogénéisation et meilleure globularisation de la structure.

Ce document présente les essais visant à améliorer la qualité des microstructures sur produit fini.

Deux familles de produits/marchés sont visés. Le tableau ci-dessous résume les caractéristiques de chaque marché :

| Marché | Médical | Aéronautique (moteur) |
| --- | --- | --- |
| Client référence | Stainless | Snecma |
| Nuance | TA6V ELI (grade 23) | TA6V (grade 5) |
| Plage dimensionnelle | Ø55E-85Emm | Tous Ø ≤ 100Emm (volumes sur Ø ≤ 50Emm) |
| Spécification cible | ST UK 6001 | DMD 0778-24, indice J |
| Critères microstru-cturaux clés | Cotation en sens travers ETTC2 ≤ A5 (et viser ETTC2 ≤ A3 suite à benchmarks) | Structure observée en sens long Absence de « banding » Absence d’amas ou liserés Microstructure homogène et quasiment globulaire Pas de structures écrouies » (référentiel de 52 images) |

- Les pages suivantes détaillent la gamme de référence et les essais en cours –

GAMMES DE REFERENCE

Gamme de Référence 1a

| Format du produit | Opérations de mise en forme à chaud | Etape |
| --- | --- | --- |
| Ø36’ |  |  |
| CAA 550 | UKAD étirage (1140-1160°C) | Ebauchage beta |
| CAA 400 | UKAD étirage (930°C) | Ebauchage alpha/beta |
| CAA 370 | UKAD étirage (1010°C) | Recristallisation beta |
| CAA 270 | UKAD étirage (930°C) | Finitions alpha/beta |
| Ø55-101E | Laminage blooming trio GT Température d’indexation pits = 890°C(*) |  |

Gamme de Référence 1b

| Format du produit | Opérations de mise en forme à chaud | Etape |
| --- | --- | --- |
| Ø36’ |  |  |
| CAA 550 | UKAD étirage (1140-1160°C) | Ebauchage beta |
| CAA 400 | UKAD étirage (930°C) | Ebauchage alpha/beta |
| CAA 400 | Traitement thermique (1010°C) | Recristallisation beta |
| CAA 270 | UKAD étirage (930°C) + variante avec TTH de globularisation sur CAA270 | Finitions alpha/beta |
| Ø55-101E | Laminage blooming trio GT Température d’indexation pits = 890°C(*) |  |

(*) Température visée sur produit

En l’état actuel des connaissances, les modifications suivantes seraient bénéfiques :

- Augmentation du corroyage alpha/beta lors des étapes de finition : le format du CAA400 doit être augmenté.

- Augmentation de la température d’indexation des fours pits de 890°C à 920°C. (standard utilisé dans les années 80-90)

De plus, deux modifications semblent intéressantes, sans que leur effet soit clairement connu, ni démontré :

- Ajout d’un refoulement/étirage sur lingot au cours de l’ébauchage beta.

Cette étape est susceptible d’homogénéiser la composition chimique et ainsi de limiter les éventuelles ségrégations chimiques mineures. Un effet possible serait d’atténuer le banding ?

- Effectuer une trempe eau après la recristallisation beta.

Cette étape est déterminante pour la taille des lattes et liserés générés sur le produit trempé. Une trempe eau augmente la vitesse de refroidissement, et par conséquent diminue la taille de la structure à ce stade. Des lattes plus fines se fragmentent plus facilement.	
Un abaissement de la température et/ou du maintien à température avant trempe diminue également la taille des ex-grains beta.

(Tout en restant au-dessus de la température de beta transus et au-delà des incertitudes du chauffage du produit).

On peut cependant émettre des doutes du fait que le TA6V n’est pas un matériau « trempant » (notamment du fait de sa faible conductivité thermique).

GAMME 2.1 - 2.2 – 2.3

« Ronds laminés AIRBUS »

Coulée : AAGQ, TA6V grade 5

Produits finis : tous en Ø101E

Modifications majeures de la gamme :

- Refoulement/étirage sur lingot lors de l’ébauchage beta

- Modification de toute la gamme de forgeage amont pour augmenter le corroyage alpha/beta final (corroyage de 4.2 contre 2.2 dans la gamme de référence)

Note : la gamme 2.3 sera précisée une fois les résultats des gammes 2.1 et 2.2 disponibles.

GAMME 2.3

GAMME 2.2

GAMME 2.1

GAMME 3 – 3bis – 4 – 4bis – 5 – 6

« ébauche CAA400 fastener rebuté »

Coulée : AAAI, TA6V avec %O2 intermédiaire entre grades 5 et 23

Produits finis : tous en Ø55E

Ces gammes sont testées dans un but R&D de compréhension des gammes de transformation. La compétitivité économique de ces gammes n’est pas intéressante (voir dernière page).

Modifications majeures de la gamme :

- Le corroyage alpha/beta en forgeage est augmenté

- Une gamme de forgeage avec des passes « profondes » est testée

- La voie SMX est également testée

6

5

4 bis

4

3 bis

3

GAMMES 7 ET 8

« lingot court »

Coulée : essai sur le « lingot court » (n° de coulée à préciser)

Produits finis : Ø55 E et Ø 85E

Modification de toute la gamme de forgeage UKAD pour répondre au cahier des charges suivant :

- augmenter au maximum le corroyage alpha/beta final en forgeage.

- Ne pas faire de refoulement/étirage sur lingot.

Ø36’

- Étirage beta

- Étirage alpha/beta

CAA 650

CAA 530

- TTH de recristallisation beta

- Trempe eau

CAA 530

- Étirages alpha/beta

CAA 225

CAA 270

- Laminage classique

- T indexation PITS = 920°C (à confirmer)

- Laminage classique

- T indexation PITS = 920°C (à confirmer)

8

7

Ø55E  Ø85E

Ø55E  Ø85E

GAMME AMONT « AERO »

Essai non validé

Une gamme alternative consisterait à utiliser un demi-produit de qualité aéro (par exemple un rond de 220, 200 ou 180) pour fabriquer des barres en Ø101E (ou autre dimension inférieure plus pertinente)

Coulée : Essai non validé -> Pas de matière affecté

Produits finis : Ø101E ou diamètre inférieur plus pertinent

But de l’essai : vérifier si le cahier des charges définis en page 1 est bien atteint ?

Planning prévisionnel de réalisation des essais

(à la date du 30/09/2013)

Coût des différentes gammes