## Slide 1
Partenaires :
Confidentiel

## Slide 3: Qualité de l’innovation : choix de la technologie
Question 1 : Les deux technologies de fusion (plasma ou faisceau d’électron) sont envisagées. Quels sont les éléments d’appréciation qui vont guider le choix définitif ?
Quels sont, pour vous, les avantages et inconvénients potentiels de chaque solution de fusion (EB ou Plasma) ?
TIMET est effectivement équipé de fours EB mais envisage un investissement d'un four plasma. Qu'en pensez vous ?
Eléments d’Appréciation qui vont guider le Choix Définitif
  Faisabilité industrielle en fonction des différents produits que l’on veut recycler principalement en alliage TA6V
  Engagement du fournisseur retenu
  Recommandations de nos experts (Alec Mitchell,…)

## Slide 4: Qualité de l’innovation : choix de la technologie
Avantages / Inconvénients EB vs PLASMA
 | EB | PLASMA
Avantages | Technologie la plus utilisée Maitrise canons EB Idéal pour Ti CP | Pas d’évaporation Convient à tous les alliages contenant des éléments volatiles (dont le TA6V) Accepte les variations de charge
Inconvénients | Difficulté pour maitriser l’évaporation d’Al (ou autres éléments volatiles) avec des charges non uniformes. Nettoyage des condensats qui pénalise le taux d’utilisation. | Mouvement 3D complexe des torches plasma Maintien d’une bonne qualité du gaz (recyclage Hélium) Technologie maîtrisée par un seul fournisseur Cathode W vs risque HDI (Essai cathode Cu non concluant)
Four Plasma chez Timet
Probablement afin d’élaborer des alliages contenant des éléments volatiles.
Cu, Al, … avec plus de souplesse dans la constitution de la charge.

## Slide 5: Qualité de l’innovation : choix de la technologie
5
Question 2 : Pourquoi exclure a priori le skull melting alors que le producteur russe a engagé la démarche de qualification pour les applications aéronautiques ?
Le process Skull Melting n’est pas qualifié aujourd’hui pour les pièces tournantes aéro.
Le skull n’offre pas les mêmes garanties de « piégeage » des inclusions lourdes (HDI) que les technologies avec Cold Hearth.
D’autre part, cette technologie est très spécifique à VSMPO qui a construit lui-même ses installations. Elle n’est pas accessible sur le marché.
Les technologies PAM et EB sont aujourd’hui plus matures. Cette conclusion est partagée avec des experts matériaux.

## Slide 6: Qualité de l’innovation : choix de la technologie
Question 3 : Un appui académique est prévu auprès de l’IJL (école des mines de Nancy). L’Institut dispose d’un four EB mais apparemment pas de fusion plasma. Cela ne risque t’il pas de « diriger » le choix final vers la solution EB ? Qui est chargé d’évaluer la solution plasma ?
L’IJL travaillera sur les 2 procédés en parallèle (EB et Plasma) en prévoyant des missions chez Retech sur leur four plasma de laboratoire, disponible aux USA.
Une partie de la modélisation est commune aux 2 procédés et sera développée à partir du four EBCHR disponible à Nancy (exemple: thermique du creuset froid)

## Slide 7: Qualité de l’innovation : choix de la technologie
Question 4 : Dans le projet il est beaucoup question du T-A6V et un tout petit peu de titane CP, envisagez-vous le recyclage d’autres nuances de titane ?
90 % du titane aéronautique utilisé par les avionneurs est du TA6V (Source Airbus Congrès mondial du Titane – Pékin 2011).
Nous n’envisageons pas de recycler d’autres nuances jusqu’à l’acquisition de la maîtrise de la conduite de l’installation.
Notre cible est de recycler à terme des nuances de titane allié pour les pièces de moteurs aéronautiques, ainsi que des nuances spécifiques aux pièces de train d’atterrissage.

## Slide 8: Qualité de l’innovation : nature des travaux de R&D
Question 5 : Le pilotage d’une installation EB est réputée plus simple que sur une installation Plasma. La R&D envisagée est elle amont ou plutôt de type « industrialisation » ?
Pour les 2 types de four, les fournisseurs délivrent des installations semi-automatiques, qui nécessitent une surveillance permanente.
En particulier dans le cas de l’EB, les constructeurs signalent qu’il est toujours possible qu’un canon à électron dérive et endommage le creuset. L’avantage de l’EB réside dans la plus grande précision du balayage : pilotage électronique, sans mouvement mécanique. Ceci permet des profils de chauffe plus précis.
En ce qui concerne le Plasma, la cinématique des torches plasma est plus complexe. Par contre, la technologie est bien adaptée à des variations de tailles de chutes à l’enfournement, et à des nuances contenant des éléments d’alliage volatils.
La R&D s’articulera autour des 2 axes suivants :
  L’acquisition des connaissances d’élaboration (incidence du balayage, incidencede la vitesse de fusion …), et de solidification des alliages de titane.
  L’optimisation des conditions opératoires : les conditions d’enfournement des chutes, la gestion de l’enfournement par rapport à la vitesse de fusion, la maîtrise de la qualité de peau...

## Slide 9: Qualité de l’innovation : nature des travaux de R&D
Question 6 : Expliciter la nature des travaux de R&D envisagés (type et nombre d’essais, au stade laboratoire, intermédiaire, démonstrateur industriel…)
Les objectifs des travaux de R&D sont les suivants :
  Gérer la chimie et les impuretés des matières premières.
  Optimiser la fusion des différentes morphologies de matières premières et la propreté.
  Optimiser la thermique du four.
  Optimiser la structure de solidification des lingots.
Le stade final sera de disposer d’un logiciel de modélisation du fonctionnement du four.
Le module « solidification du lingot » sera analogue à Solar (logiciel de modélisation VAR développé à l’IJL).
La thermique de l’écoulement du métal dans le creuset, de la zone de fusion jusqu’à la lingotière est à développer.

## Slide 10: Qualité de l’innovation : nature des travaux de R&D
Question 6 : Expliciter la nature des travaux de R&D envisagés (type et nombre d’essais, au stade laboratoire, intermédiaire, démonstrateur industriel…)
Points importants :
1 – Etudier la fusion des charges (chutes massives ou copeaux) en fonction de la morphologie des charges, pour adapter le pilotage de la fusion : essais technologiques dans les fours de laboratoire, observations, définition des pièges à éviter, accumulation d’expérience, acquisition d’éléments pour la modélisation (ex: relation puissance-débit liquide)
2 – Etudier l’évolution de la chimie et de la propreté :
  comportement des oxydes et des corps étrangers. En particulier:
    détermination des quantités d’oxydes résiduels liées à l’apport des copeaux d’écroutage des billettes, comportement de ces oxydes en EBCHR ou en PAMCHR.
    Détermination des spécifications de préparation des charges d ’enfournement.
  gestion de la quantité d’éponge et des teneurs en oxygène en fonction des charges.
Les programmes expérimentaux seront d’abord menés dans des fours de laboratoire, pour acquérir des savoir-faire en travaillant sur des petites quantités. Ce savoir-faire sera transposé dans le four industriel.

## Slide 11: Qualité de l’innovation : nature des travaux de R&D
Question 7 : La partie R&D prévue avec l'IJL de Nancy se déroulera suivant quel support (Thése, post doc, ...) ?
Tous les supports seront utilisés, par exemple :
  Thèse pour la modélisation thermique globale, durée 3 ans
  Post-doc pour l’adaptation de la modélisation de la solidification à partir de Solar.
  Contrats ponctuels avec un Ingénieur de Recherche (et/ou Technicien) pour les programmes technologiques.

## Slide 12: Qualité de l’innovation : nature des travaux de R&D
Question 8 : Préciser les caractéristiques du four intermédiaire mentionné dans le dossier : Quelle capacité ? Quel lieu d’implantation ? Quel coût ? Ce four intermédiaire ou ses composants pourront-ils être valorisés en phase de production industrielle ? Dans quel délai sera-t-il opérationnel ?
Question 9 : Le four pilote, de capacité intermédiaire, qui est évoqué, sera de quel type (et donc quand se fera le choix EB ou plasma), et où sera t'il situé géographiquement ?
Question 10 : Le four pilote de taille intermédiaire (lingot 200mm) pourra-t-il être valorisé pour de la production industrielle ?
La vocation de ce four sera la refusion de nuances nobles à très haute température de fusion.
Ce sera un four EB implanté dans les bâtiments d’EcoTitanium.
Ce four permettra d’élaborer des lingotins de  200 mm par 1200 mm de long.
Ce four pourra être mis en service 12 à 18 mois après la commande. Il sera opérationnel rapidement après sa mise en service.
Ce four serait financé par le CEA, qui nous en confierait l’exploitation pour ses propres fabrications.
Ce four sera aussi disponible pour réaliser nos essais. Il pourra être utilisé sur des marchés de niches, afin d’affiner ou d’élaborer des nuances nobles.
Ce sera un four de production industrielle.

## Slide 13: Bénéfices environnementaux
Question 11 : Quels risques environnementaux sont associés à l'emploi des fours EBCHR et PAMCHR (risque d'explosion…) ?
Des études de dangers ont été menées en 2009 et en 2011 notamment sur nos fours à induction, fours VAR et ESR.
Les potentiels de danger sont liés :
  à la T°C du métal qui génère des flux thermiques importants et à l’électricité haute tension ou très haute intensité.
  aux manipulations de métal en fusion nécessitées par cette phase d’exploitation
Les principaux évènement redoutés en lien avec ces potentiels de dangers et susceptibles de conduire à un accident sont :
  la percée du creuset, d’une lingotière ou d’une poche, avec libération soudaine de leur contenu, s’accompagnant de projections de métal en fusion, notamment en cas de présence d’eau ;
  l’explosion interne à l’équipement en cas de présence d’eau.

## Slide 14: Bénéfices environnementaux
Question 11 : Quels risques environnementaux sont associés à l'emploi des fours EBCHR et PAMCHR (risque d'explosion…) ?
Ces études ont permis de montrer que :
les risques liés aux produits et aux installations ont bien été pris en compte dans la définition et le dimensionnement des dispositifs de prévention et de protection mis en place ;
compte tenu de ces mesures de maîtrise des risques, le risque résiduel est modéré.
Une évaluation des conséquences pour le personnel a également été menée sur la base de la même méthodologie. Elle a permis de mettre en évidence :
que les risques de contact eau/métal liquide sont acceptables pour le personnel du site d’Aubert & Duval
que les mesures de maîtrise des risques existantes sont adaptées
des mesures complémentaires de réduction des risques grâce aux groupes de travail menés avec les équipes d’expert basés sur les retours d’expériences et les échanges de bonnes pratiques.

## Slide 15: Bénéfices environnementaux
Question 11 : Quels risques environnementaux sont associés à l'emploi des fours EBCHR et PAMCHR (risque d'explosion…) ?
L’étude de dangers à conduire portera également sur des risques généraux et des risques spécifiques au procédé. On peut citer notamment :
les risques naturels (inondation, foudre, séisme…)
les risques liés à une perte des utilités
Les risques liés à une percée du creuset
les risques liés à l’inflammabilité du titane et sa réactivité par rapport aux potentiels évènements redoutés
les rayonnements ionisants pour le procédé EBCHR
les risques liés à une perte de confinement de la cuve de stockage d’hélium ou d’une rupture de canalisation pour le procédé PAMCHR

## Slide 16: Bénéfices environnementaux
Question 12 : Le bilan carbone présenté ne fait pas apparaître clairement les impacts liés aux différentes étapes du procédé. Le résultat, fortement lié à l'impact de l'énergie utilisée en France, ne permet pas un argumentaire sur l'intérêt environnemental du recyclage.
Les étapes de la filière Minerai (Kazakhstan) :
  Extraction de l’ilménite
  Formation des éponges par procédé Kroll
  Compactage et double fusion VAR des éponges et des éléments d’alliages.
Les étapes de la filière Recyclage :
  Collecte de chute de titane et traitement.
  Approvisionnement d’éponges depuis le Kazakhstan
  Formation des lingots par le procédé EB-CHR et refusion VAR.
Consommation d’énergie (électricité, fioul, gaz)
Émissions sur le site hors usage énergétique
Fabrication de matériaux consommés extraction minerai titane pour vois classique, production des produits utilisés lors du process…)
Logistique amont et aval,
Traitement des déchets générés sur le site
Déplacement des personnes
Postes pris en compte pour le bilan :

## Slide 17: Bénéfices environnementaux
Question 12 : Le bilan carbone présenté ne fait pas apparaître clairement les impacts liés aux différentes étapes du procédé. Le résultat, fortement lié à l'impact de l'énergie utilisée en France, ne permet pas un argumentaire sur l'intérêt environnemental du recyclage.
Filière minerai : 34,5 teqCO2/T de lingots dont :
95% = fabrication des éponges de titane
5% = consommation d’électricité pour la fusion des éponges
  -> 138 000teq CO2 pour 4000t lingots
Filière recyclage : 9,5 teqCO2T de lingots dont :
- 81% = fabrication des éponges de titanes (=20% de la masse des matériaux approvisionnés).
4% = prétraitement des chutes de titane
  -> 38 000teq CO2 pour 4000t lingots

## Slide 18: Bénéfices environnementaux
Question 13 : Le choix entre EBCHR et PAMCHR impacte-t-il le gain sur l'économie de rejet de CO2 dans des proportions comparables ?
Le choix du procédé impacte effectivement le gain sur l’économie de rejet de CO2. Le procédé EBCHR consomme moins d’électricité que le procédé PAMCHR (dans un rapport de 1,3 à 3 selon les données constructeurs qui restent à approfondir).
Cependant, les émissions de CO2 lié à la consommation d’électricité représente 2% des émissions totales de la filière Recyclage.
  l’impact est donc marginal au regard de celui lié à la fabrication des éponges de titane (81% des émissions totales).
L’évaluation du bilan carbone spécifique au procédé PAMCHR a été réalisée avec une consommation électrique doublée par rapport à l’EBCHR:
  EBCHR + VAR : 9,5 teq CO2 / tonne lingot
  PAMCHR + VAR : 9,6 teq CO2 / tonne lingot

## Slide 19: Bénéfices environnementaux
Question 14 : Le planning ne fait apparaître aucune phase de demande d'autorisation ; celle-ci a-t'elle déjà été obtenue ? Une étude d'impact a-t-elle été réalisée ? Quels sont les rejets, les émissions qui ont été pris en compte ?
Compte tenu de l’avancement du projet et du coût de l’étude, le DDAE sera élaboré dès que la décision de réalisation du projet sera prononcée (à priori à partir de mi-2012, pour instruction en vue d’une autorisation d’exploiter en 2014).
L’étude d’impact évaluera effectivement les conséquences du fonctionnement des installations en question sur l’environnement, en particulier :
  elle prendra en compte l’état initial du site et de son environnement.
  elle évaluera les effets prévisibles du projet et précisera les dispositions mises en œuvre pour éviter ses effets indésirables éventuels sur l’environnement.
Les thèmes suivants seront notamment traités :
  consommation des ressources naturelles
  émissions dans l’air
  émissions dans l’eau
  impacts sur le sol et les eaux souterraines
  émissions sonores
  production de déchets
trafic routier
faune et flore
insertion paysagère
activité économique
patrimoine culturel

## Slide 20: Bénéfices environnementaux
Question 15 : Les entreprises de traitements de "déchets" de titane (copeaux ou blocs) utilisent souvent des produits de nettoyage et décapage plutôt problématiques pour l'environnement. Avez-vous prévu une action d'accompagnement pour tendre vers des solutions plus "propres" ?
EcoTitanium a pour objectif d’être certifié ISO 14001, et au travers de la politique environnementale du groupe, dans laquelle l’unité s’inscrira, EcoTitanium mettra en œuvre une démarche d’amélioration continue, aussi bien en interne qu’au niveau de ses sous-traitants.
Actuellement il existe 2 technologies de traitement des copeaux de titane :
  Le dégraissage par voie perchloréthylène,
  Le dégraissage par savons.
Dans les 2 cas, ces installations sont équipées de traitements des effluents :
  ELG qui utilise la technologie perchloréthylène, dispose d’un équipement de traitement des COV. (CRONIMET utilise aussi ce type de dégraissage pour les superalliages).
  UTICA (filiale d’ELG aux USA), qui utilise la technologie des savons pour leur traitement des copeaux de titane, est équipé d’un traitement des bains de dégraissage.

## Slide 21: Bénéfices environnementaux
Question 16 : Il serait intéressant de connaître le bilan matière global de la filière : au niveau du site Ecotitanium et des sites de prétraitement (FERINOX), y a-t-il des déchets générés ? Des effluents ? Avez-vous des exigences environnementales vis-à-vis de vos sous-traitants ?
A ce stade du projet, il n’est pas possible de faire un bilan matière global quantitatif et qualitatif de la filière. Le projet générera effectivement des effluents liquides, atmosphériques, ainsi que différents types de déchets (métalliques ou non, solides et liquides...). Dans le respect de la politique de Développement durable du groupe et de ses Chartes Ethique, Environnement, Santé et Sécurité, tous ces aspects sont intégrés dès la phase de conception, en tenant compte des meilleures technologies disponibles. Tout sera donc mis en œuvre pour réduire l’empreinte environnementale des activités, en préservant les ressources naturelles et en protégeant la biodiversité. Un bilan matière global sera fait dans le cadre de l’étude d’impact.
A ce jour, il est possible de lister certains types de déchets et effluents :
Sites de prétraitement :
    Rebuts de chutes massives et copeaux (pollution, défauts rédhibitoires…),
    Sciures, meulures, fines magnétiques et amagnétiques,
    Poussières de filtration, déchets issus du traitement des COV et du traitement des bains savonneux.
Unité EcoTitanium :
    Rebuts de process (lingots, galettes de refusion, scraps de nettoyage…),
    Sciures et poussières de filtration, battitures et effluents issus de l’aire de lavage des lingotières VAR.

## Slide 22: Bénéfices environnementaux
Question 16 : Il serait intéressant de connaître le bilan matière global de la filière : au niveau du site Ecotitanium et des sites de prétraitement (FERINOX), y a-t-il des déchets générés ? Des effluents ? Avez-vous des exigences environnementales vis-à-vis de vos sous-traitants ? SUITE
Tel que précisé au point précédent, une démarche de certification ISO14001 sera mise en place dès le démarrage d’EcoTitanium.
Le personnel et les entreprises agissant pour le compte d’EcoTitanium, seront impliqués dans le principe d’amélioration continue, ainsi qu’ aux respects des exigences HSSE d'EcoTitanium, afin que chacun exerce ses activités en préservant le milieu et les ressources naturelles.

## Slide 23: Bénéfices environnementaux
Question 17 : Quels sont les moyens prévus pour quantifier et contrôler les impacts réels du procédé lors de sa mise en œuvre ? Il serait intéssant de prévoir les moyens de mesure pour produire les données nécessaires à une ACV du procédé
Les dispositions seront prises pour assurer une surveillance des installations au niveau des rejets dans l’air, dans l’eau, des émissions sonores….
Sur les sites du groupe, des compteurs sont systématiquement installés afin de mesurer les consommations d’énergie, d’eau…. et ainsi définir et suivre des indicateurs de performance.
Habituellement, les ACV sont réalisées par les entreprises qui conçoivent le produit ou l’article car elles maîtrisent parfaitement ou ont plus facilement accès aux données d’activités amont et aval du produit/de l’article (de l’origine à l’élimination).
Nous n’avons pas nécessairement connaissance de l’utilisation et de l’élimination finale du lingot que nous vendons.
A terme, il sera éventuellement possible par le biais d’enquêtes, par exemple auprès de nos fournisseurs et sous-traitants, d’avoir une vision concrète et plus complète de l’impact de la production des lingots élaborés par Ecotitanium.

## Slide 24: Bénéfices économiques
Question 18 : Le coût de la fusion EBCHR est-il comparable au coût de fusion PAMCHR ?
Le coût de la fusion PAMCHR est globalement identique au coût de la fusion EBCHR :
  Le PAMCHR est plus consommateur en énergie,
  Les rendements « matières » sont meilleurs pour le PAMCHR (absence d’évaporation).
  Les coûts de nettoyage des condensats sont plus réduits pour le PAMCHR.
  …

## Slide 25: Bénéfices économiques
Question 19 : La capacité de retraitement de 4.000 t est calculée à partir de la capacité du four de fusion, mais qu'est ce qui a guidé le choix de cette capacité de four ?
La capacité annuelle des grands fours industriels existants sur le marché est de 4000 t.
Dans la mesure ou les quantités de chutes vont augmenter fortement dans les années à venir (montée en cadence des avions A350 et B787), nous avons cherché à optimiser la performance économique de l’unité.

## Slide 26: Bénéfices économiques
Question 20 : Prix de l'éponge d'UKTMP : quel cours des matières premières sera utilisé pour l'indexation du prix ?
Le cours de l'éponge de titane à 99,6 % de pureté peut être référencé à 2 indices, le REUTER, ou le Metalprice.com.
L'éponge de titane UKTMP est surcotée du fait de sa plus grande pureté.
Les contrats d'achats avec UKTMP peuvent être formulés :
Comme le contrat Airbus avec un prix fixe, un engagement de volume et des clauses de sortie / révision formulées à partir d'un tunnel
Ou avec une fourchette de volumes garantis pluri annuels, et un prix annuel révisable à l'année négocié sur la base d'un des 2 indices (mais non indexés).

## Slide 27: Bénéfices économiques
Question 21 : Le coût d'achat des chutes semble figé dans le temps à 1$/kg. N'est ce pas un peu réducteur compte tenu des variations importantes du prix des chutes ces dernières années ?
Dans le cadre de l’économie circulaire, le prix de chutes est fixé contractuellement entre le client et l’élaborateur :
  Plus le prix des chutes est bas, plus le BFR à supporter par les 2 parties (Elaborateur et client) est faible.
  Plus le prix des chutes est bas, plus le prix de vente du lingot est faible.
Certains contrats chez des élaborateurs concurrents sont négociés avec des retours de chutes à valeur nulle.

## Slide 28: Bénéfices sociaux et sociétaux
Question 22 : Quelles dispositions seront prises pour le stockage et l'utilisation de l'éponge de titane sur le site de fusion ?
A ce stade du projet, nous prévoyons de stocker les éponges de titane dans les fûts sous atmosphère inerte (conditionnement fournisseur).
Au fur et à mesure des coulées, ces fûts seront transférés vers l’unité de pesage et de mélangeage et ouvert pour préparer les charges juste avant enfournement. C’est lors de ce transfert entre les fûts et les trémies qu’il faut être prudent vis-à-vis de la présence de fines dans les éponges qui pourraient s’enflammer.
Dans les projets d’implantation que nous avons élaborés, les éponges sont stockées dans un bâtiment parallèle au bâtiment Four et VAR. Ce bâtiment abrite aussi le stockage des chutes massives et copeaux, des masteralloys et l’unité de pesage et de mélangeage. Sur la base de ces implantations, nous menons avec l’école d’Ingénieurs SUPMECA Paris une première étude de flux.
Le cycle de production envisagé conduit à un stockage de 60 t maximum d’éponges.

## Slide 29: Bénéfices sociaux et sociétaux
Question 23 : Les emplois crées sont décrits comme "hautement qualifiés". Un plan de formation de ces personnels est-il prévu ?
Comme pour les nouvelles entités IV30 et UKAD, nous mettrons en place un plan de formation complet, dont les grandes lignes seront :
  Formation à la métallurgie d’élaboration du titane, assuré par le fournisseur du four, les experts qui nous accompagneront, ainsi que nos spécialistes internes.
  Formation au pilotage du four de fusion par le fournisseur. Cet aspect fera partie du cahier des charges.
  Dès le démarrage du projet industriel, un ingénieur sera affecté à l’acquisition de « savoirs » sur ce type de four de fusion, en suivant tout le projet, en assistant au montage (chez le fournisseur et sur le site), aux essais à froids et à chauds. Cet ingénieur sera ensuite le vecteur de formation interne qui accompagnera le personnel pendant la montée en régime d’EcoTitanium.
La technologie de refusion est exploitée aux Ancizes depuis plus de 40 ans.
Enfin nous pourrons nous appuyer sur les connaissances de notre partenaire UKTMP pour acquérir du savoir faire, au travers de leur expérience de la refusion VAR d’alliages de titane.

## Slide 30: Bénéfices sociaux et sociétaux
Question 24 : Les personnels d'EcoTitanium seront-ils tous recrutés ou certains seront-ils déplacés d'autres sites d' A&D ?
Les personnels salariés d’EcoTitanium correspondent à des créations d’emplois.
Ils seront recrutés par EcoTitanium et formés par Aubert et Duval pour la majorité d’entre eux.
Certaines compétences pointues pourront être issues des personnels R&D d’Aubert et Duval. Ils seront dans ce cas remplacés dans les équipes d’Aubet et Duval.

## Slide 31: Organisation du consortium
Question 25 : Pourquoi le projet n'est-il pas collaboratif ? Un partenariat avec l'entreprise de collecte Praxi et le traiteur de déchet Férinox ne permettrait-il pas de consolider le projet ?
Nous avons un engagement de partenariat avec PRAXY.
Nous avons signé fin 2011 un contrat de 10 ans pour le traitement des copeaux de superalliages avec FERINOX qui investira dans une installation qui sera opérationnelle en 2013 :
  Un contrat du même type pour le traitement des copeaux de titane est prévu si le projet EcoTitanium se concrétise.
La collecte et le traitement des chutes sont des savoir-faire maitrisés respectivement par PRAXY et FERINOX, qui réaliseront les investissements nécessaires.
UKAD ne souhaite pas partager les savoir-faire métallurgiques avec ces deux sociétés.

## Slide 32: Organisation du consortium
Question 26 : L'engagement d' AIRBUS, acteur incontournable de la réussite du projet, semble très informel. Que pensez vous des "garanties" que vous pouvez en attendre ?
Airbus propose d’analyser l’acquisition du contrôle des flux de chutes à l’horizon 2016 :
  Cette analyse démarrera avec Aubert et Duval en 2012.
  Nous considérons cette position d’Airbus comme une évolution majeure par rapport à la situation actuelle.
  Ce que nous pouvons en attendre, se concrétisera au fil des réunions, en sachant que nous avons plus de 4 ans pour la préparation de l’alimentation en chutes par Airbus : cette période permettra à Airbus de renégocier les contrats avec ses fournisseurs.
Boeing a acquis la maîtrise de ses chutes depuis plusieurs années.

## Slide 33: Organisation du consortium
Question 27 : Le dossier indique que la construction par la société FERINOX d’une unité de traitement dédiée pour le prétraitement des copeaux sera nécessaire. Cette société s’est-elle engagée pour la construction de cette unité ? Quels sont les délais de construction ?
La société FERINOX s’engagera , à partir du moment où nous pourrons lui garantir un volume annuel minimum pour exploiter son installation.
Les délais de construction et de qualification de ce type d’unité peuvent être estimés à 18 mois.

## Slide 34: Organisation du consortium
Question 28 : Comment et par qui sera financé la construction de l'unité de traitement des déchets de titane dans la société Férinox ? Si cet investissement n'est pas réalisé, le traitement dans l'usine allemande du groupe ELG/Haniel est-il envisageable ? Quel impact sur le coût de traitement ?
Les discussions que nous avons menées avec la société ELG, et sa filiale Férinox, sont basées sur la mise en place d’un contrat long terme pour la sous-traitance du traitement des copeaux de titane. Dans le cadre de ce contrat, c’est Férinox qui investira dans une nouvelle unité de traitement des copeaux, située sur leur site de Saint Romain en Gal, proche de Lyon.
Nous avons aussi discuté sur la possibilité de faire ce traitement sur leur site Allemand de Duisburg. Dans ce cas, ELG construira une nouvelle ligne de traitement car leur ligne actuelle est pratiquement saturée.
Dans le modèle économique, nous avons fait l’hypothèse que l’unité de traitement se situait à une distance de 1250 km d’EcoTitanium. Le coût du traitement prend déjà en compte le coût de transport associé. Si l’unité de traitement se fait sur Lyon, le coût du traitement sera diminué.

## Slide 35: Organisation du consortium
Question 29 : Le traitement des chutes et copeaux est envisagé avec ELG ou CRONIMET mais apparemment pas finalisé. Quel niveau de confiance avez-vous sur un potentiel accord ? En cas d'échec, existe-t-il un plan B ?
Nous avons rencontré 2 fois chaque société, au niveau de leur direction respective, sur ce sujet de traitement de nos chutes massives et copeaux. A chaque fois, ces 2 fournisseurs se sont clairement déclarés intéressés par notre projet :
  ELG maîtrise sur son site de Duisburg le traitement des massifs et des copeaux de titane. Sa filiale Férinox dispose sur son site de Lyon d’une unité de traitement des massifs de titane. ELG / Férinox sont prêts à mettre en œuvre une installation de traitement de nos chutes.
  CRONIMET réalise sur son site de Karlsruhe le traitement de massifs de titane. CRONIMET dispose d’une ligne de traitement des copeaux aux USA. CRONIMET se dit très intéressé pour nous accompagner dans ce projet, et se dit prêt à investir dans une ligne de traitement des copeaux sur leur site de Karlsruhe.
Nous pensons que nous serons en mesure de signer un accord, soit avec l’un des 2 fournisseurs, soit avec les 2.
En cas d’échec des négociations avec ces deux fournisseurs potentiels, UKAD pourrait réaliser cet investissement : le volume à traiter correspond à la saturation d’une ligne de traitement.

## Slide 36: Organisation du consortium
36
Question 30 : Les partenaires envisagés pour la collecte des chutes et copeaux ont-ils une expérience des titanes ? Si non, envisage t’on de les former au contexte titane ?
PRAXY est déjà collecteur de chutes de Titane à hauteur de quelques centaines de tonnes par an.
De même FERINOX est lui-même collecteur de chutes de titane et appartient au groupe ELG qui traite les chutes de titane pour Deutsche Titan.
Nous travaillons déjà avec ces 2 entreprises pour d’autres métaux nobles et elles ont démontré leur capacité à gérer la collecte de matériaux sensibles.
Des spécifications d’approvisionnement cohérentes avec le process qualifié seront établies, comme c’est le cas dans la profession.
Elles donneront lieu à un accompagnement lors de leur mise en place ainsi qu’à un suivi dans le cadre des processus qualité.

## Slide 37: Organisation du consortium
Question 31 : Quel est le partenaire externe qui apporte 10M€ ?
Nous négocions avec ACE Management qui gère les fonds Aerofund 1 et Aerofund 2.
Nous sommes en cours d’instruction du dossier avec ACE Management qui se montre très intéressé.

## Slide 38: Risques économiques et commerciaux
38
Question 32 : Prix de revente du lingot issu de la filière: quel est le risque industriel réel puisque les lingots sont revendus en interne au groupe A&D ?
Tous les lingots sont vendus à UKAD qui est le client unique de l’entité de recyclage.
Pour les marchés en économie circulaire, il n’y a pas de risque industriel car les prix de vente des lingots et d’achat des chutes sont fixés par contrat.
Pour les marchés spots, comme la corrosion, le médical,…, nous devons être compétitifs, pour permettre à UKAD de se positionner sur ces marchés, tout en en garantissant la rentabilité de l’entité. C’est la raison d’être de notre projet.

## Slide 39: Risques économiques et commerciaux
39
Question 33 : Que pensez vous du positionnement de la société Française TiTa Creuset ?
Tita Creuset utilise une approche technique différente de fusion par induction en creuset froid. La phase d'affinage équivalente aux technologies EBCHR et PAMCHR n'existe pas.
Cette technologie ne permet pas de garantir l'absence d'inclusions HDI, ni de vaporiser les inclusions légères.
D’autre part cette technique ne permet pas de produire les volumes et tailles de lingot nécessaires pour le marché aéronautique que nous visons.
  TitaCreuset : Ф maxi 100 mm, 1500 mm de long
  EcoTitanium : Ф 830 mm et 3700 mm de long
Nous ne visons pas les mêmes débouchés.

## Slide 40: Risques économiques et commerciaux
40
Question 34 : La quantité de scrap disponible est directement lié au ratio "buy-to-fly". Quelles perspectives d'évolution de ce ratio ? A partir de quel seuil la filière de recyclage risque-t-elle de souffrir d'un manque de matière ?
La part de chutes apportée par AD et UKAD représente plus de 50% du volume de chutes nécessaires pour exploiter l’installation. L’utilisation des meilleures technologiques disponibles actuellement génère cette quantité de chutes dont l’évolution sera peu significative dans les années à venir.
L’évolution du ratio « buy-to-fly » sera liée à des ruptures technologiques dont la mise en œuvre s’étendra sur de longues périodes.
  Si l'on considère 100 t de titane consommé par A350, avec un ratio moyen « buy-to-fly » de 8, 87 t de chutes sont générées par avion.
  Avec un ratio « buy-to-fly » divisé par 2, 4000 à 6000 t de chutes seront générées par an pour ce seul avion.
Dans ce contexte capter 1500 t de chutes, nous paraît accessible.

## Slide 41: Risques économiques et commerciaux
Question 35 : Comment la filière s'organisera-t-elle pour assurer la disponibilité nécessaire en matière première? Mettra-t-elle en place une politique de stockage ?
Compte tenu de la volatilité du prix des chutes, Il n’y aura pas de stockage hors volume prévu dans le flux d’exploitation.
4000 T de lingots refondus VAR
4200 T d’électrodes EBCHR
4400 T à enfourner
900 T d’éponges
3500 T de chutes massives et copeaux traités
UKAD et AD génèrent 1900 T (après traitement) :
 1500 T de chutes massives,
 400 T copeaux.
Soit 1600 T de massifs et copeaux traités à approvisionner :
 710 T de chutes massives
 890 T de copeaux.
Avant traitement, il faut donc approvisionner :
 40 % de massifs : 790 T de chutes massives,
 60 % de copeaux : 1190 T de copeaux,
Soit 1980 T non traités à approvisionner
PRAXY nous amenant 500 T non traitées (200T de massifs et 300 de copeaux), il reste donc à approvisionner 1480 T :
 40 % de massifs : 590 T de chutes massives  60 % de copeaux : 890 T de copeaux
54% des chutes sont générées en interne UKAD/AD
Sécurisation du modèle

## Slide 42: Risques économiques et commerciaux
42
Question 36 : L'intérêt économique de la filière recyclage repose sur le différentiel de prix entre l'éponge et le scrap. Quels dispositifs incitatifs sont envisagés par l'entreprise pour capter le scrap nécessaire à la filière en cas de forte hausse du prix spot, par exemple en phase de pénurie (remontée de cycle)?
Le flux de chutes UKAD et AD est maîtrisé.
Nous chercherons à favoriser systématiquement des contrat en économie circulaire. Ce sont des contrats « gagnant-gagnant » :
  Le prix du lingot est inférieur au prix du marché,
  Le prix de vente est partiellement stabilisé.
  Le flux de chutes et le prix de lingot associé étant contractualisé, le client n’a aucun intérêt à vendre ses chutes en dehors de ce circuit.
Hors économie circulaire, lorsque les coûts des chutes sont orientés à la hausse, le prix des lingots est aussi orienté à la hausse, en particulier dans les périodes de forte demande en Titane.

## Slide 43: Risques économiques et commerciaux
43
Question 36 : L'intérêt économique de la filière recyclage repose sur le différentiel de prix entre l'éponge et le scrap. Quels dispositifs incitatifs sont envisagés par l'entreprise pour capter le scrap nécessaire à la filière en cas de forte hausse du prix spot, par exemple en phase de pénurie (remontée de cycle)?
Chart: Evolution des Prix TA6V Lingots, Copeaux, Eponges, Ferro-Titane et Massifs
Eponge | 20 | 20 | 20 | 20 | 18.5 | 16.75 | 13.8 | 9 | 9 | 7.8 | 7 | 7.5 | 9 | 9 | 8.6 | 9.25 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.25 | 8.125 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.375 | 7.55 | 6.625 | 7.25 | 7.25 | 7.375 | 7.694 | 7.81 | 7.719 | 7.842 | 7.525 | 8.094 | 8.613 | 8.575 | 8.3 | 8.67 | 8.65 | 8.825 | 9.338 | 9.3 | 9.3 | 11.75 | 11.2 | 12.75 | 11.9 | 11.5 | 11.875 | 12 | 12.25

## Slide 44: Risques économiques et commerciaux
44
Question 36 : L'intérêt économique de la filière recyclage repose sur le différentiel de prix entre l'éponge et le scrap. Quels dispositifs incitatifs sont envisagés par l'entreprise pour capter le scrap nécessaire à la filière en cas de forte hausse du prix spot, par exemple en phase de pénurie (remontée de cycle)?
Chart: Ratio Prix Copeaux / lingot ou ferro Titane Massifs / Lingot

## Slide 45: Risques économiques et commerciaux
45
Question 37 : Compte tenu de l'écart de prix spot du déchet entre Europe et USA, l'émergence de la filière européenne de recyclage ne risque-t-elle pas de faire mécaniquement monter le prix du déchet sur le marché européen ?
Le modèle économique intègre un ratio prix des chutes / prix de lingot issu des données disponibles sur le site "metal-prices", représentatif du marché des chutes aux USA.
Nous pensons en effet qu'il y aura convergence des prix de chutes sur les 2 marchés. Cela est donc intégré dans le modèle économique proposé.

## Slide 46: Risques économiques et commerciaux
46
Question 38 : Certains fournisseurs de déchets potentiels sont-ils déjà engagés dans des contrats long terme avec d’autres prestataires aux Etats-Unis ? Si oui, comment est envisagée la phase transitoire ?
Une étude de marché réalisée auprès de clients d’A&D en Europe, a conduit à identifier 1500 t de chutes de TA6V en 2010. Le classement ci-dessous a pu être établi.
TA6V  1522 t
Probabilité de Recyclage Forte 1152 t
  Facilement accessibles 344 t (Copeaux 90 t, Massifs 254 t)
  Accessibles mais Contrats en cours (1 à 3 ans) 748 t (Copeaux 464 t, Massifs 84 t, Non précisé 200 t)
  Quasi inaccessibles 60 t
Potentiel de recyclage à vérifier 319 t
  Facilement accessibles 107 t (Copeaux 85 t, Massifs 22 t)
  Accessibles mais Contrats en cours (1 à 3 ans) 152 t (Copeaux 116 t, Massifs 36 t)
  Accessibilité à vérifier 60 t (Copeaux 60 t).
Non recyclable 51 t
L’échéancier du projet est compatible avec une renégociation des contrats entre les sous-traitants d’usinage et EcoTitanium.
La filière « motoriste » est déjà engagée dans des processus de gestion pilotée des chutes, il en est de même pour Boeing.

## Slide 47: Risques économiques et commerciaux
Question 39 : La crise économique de 2008 avait considérablement rallenti l'activité aéronautique et de ce fait le marché du titane. Comment estimez vous le risque de retard sur le retour sur investissement potentiellement imputable à la crise actuelle ?
L’activité aéronautique est en forte croissance et le besoin de titane sera plus que multiplié par deux entre 2010 et 2017 (les besoins de AIRBUS et BOEING passeront de 28 000 t à 70 000 t pendant cette période).
Les retards des programmes A350 et B787 ne modifieront pas l’équilibre économique du projet.

## Slide 48: Risques économiques et commerciaux
Question 40 : En cas de "divorce" entre A&D et UKTMP, quel serait l'avenir de Eco Titanium ?
UKTMP élabore des lingots de Titane au Kazakhstan et UKAD transforme ces lingots en Auvergne, transformation qui nécessite des compétences métallurgiques de pointe, des outils adaptés au meilleur niveau technologique et une connaissances approfondie des marchés aéronautiques, en particulier des procédures de qualification.
Cette configuration rend très peu probable un « divorce » entre A&D et UKTMP.
Les conditions de sortie de l’un des partenaires (A&D ou UKTMP) d’UKAD sont précisées dans le pacte d’actionnaires.

## Slide 49: Risques techniques
Question 41 : Y a-t-il, à votre connaissance, d'autres projet Européens comparables ?
Un EBCHR de taille comparable est installé à ESSEN en Allemagne et appartient à THYSSEN KRUPP (Anciennement Deutsche Titan). Cette unité que nous avons visitée recycle principalement du Ti CP.
TIMET aurait depuis plusieurs années un projet de construction d’une unité de recyclage en Europe. Nous ne disposons pas d’information qui nous laisserait à penser que ce projet est en phase de consolidation.

## Slide 50: Risques techniques
Question 42 : L’investissement du four est prévu mi 2013. Cela laisse t’il le temps pour choisir efficacement la technologie de fusion la mieux adaptée au besoin ?
A ce stade du projet, nous pensons que le PAMCHR est la meilleure technologie pour élaborer du TA6V à partir de chutes massives et copeaux.
Nous poursuivrons les discussions avec les fournisseurs potentiels ainsi qu’avec nos experts indépendants pour valider cette orientation.

## Slide 51: Risques techniques
Question 43 : Quels moyens se donne la filière pour le contrôle de la qualité sur toutes les étapes de collecte et transformation ?
Sur les chutes internes (A&D et UKAD), nous pratiquons le tri à la source, ainsi que le recyclage des aciers et superalliages. Nous maîtrisons notre chaine de récupération.
Pour les chutes externes nous pratiquerons dans le cadre de notre système de management de la qualité des audits chez les producteurs de chutes ainsi que chez les collecteurs.
Pour le traitement des chutes, nous qualifierons les partenaires retenus.
Au sein d’EcoTitanium, une équipe technique / process / qualité / HSE, composée d’un ingénieur et de 3 techniciens, sera en charge de mettre en place une démarche qualité et de suivre son application.

## Slide 52: Adéquation tâches / coûts
Question 44 : L'effort de R&D nécessaire à la maîtrise de la filière est-il pris en compte dans le financement du projet ?
Le budget de R&D est estimé à 1 M€ :
- Son contenu doit être précisé en fonction de la technologie choisie
- Le mode de financement est à préciser (500 k€ sont prévus dans le business plan d’EcoTitanium).

## Slide 53: Adéquation tâches / coûts
Question 45 : Dans le tableau, à quoi correspondent les décaissements de 2019 et 2020 ?
Question 46 : Quels sont les investissements différés en 2019 et 2020 ?
A partir de 2019, EcoTitanium mettra en service un 2ème four VAR dont les décaissements se répartissent ainsi :
  En 2019 : 1,35 M€
  En 2020 : 1,10 M€.
Cet investissement est lié à l’augmentation de la production qui nécessite la mise en service d’un 2ème four VAR.

## Slide 54: Adéquation tâches / coûts
Question 47 : Toute l'activité potentielle d'EcoTitanium ne sera pas sur le modèle d'économie circulaire. En dehors de la part AIRBUS, à combien estimez vous la part d'économie circulaire sur l'activité totale future d' EcoTitanium.
La part d’activité en économie circulaire est estimée à 60% à l’horizon 2020.
Cette part correspond au volume aéronautique vendu.