## Slide 1: Titane
Laurent CLUZEL / Etienne ARCHAUD
    15 / 10 / 2019

## Slide 2: Sommaire
Introduction
O1 -
Métallurgie du Titane
O2 -
Filière de production
O3 -
Contrôle de laboratoire
O4 -
Applications
O5 -
Conclusion

## Slide 3: Introduction
Titane Pur
    Numéro atomique: 22
    Masse volumique: 4,51 g/cm3
    Température de fusion: 1668°C
    Caractéristiques mécaniques
        Module d’Young: 110 Gpa
        Limite d’élasticité: 350 MPa
        Contrainte de rupture: 450 MPa
        Allongement à rupture: 28%
    Formes cristallines possibles:
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »
0 1,74 2,7 4,51 7,87 8,9 16,6 19,3 d
Mg Al Ti Fe Ni Ta Au

## Slide 4: Introduction
Titane – Intérêts
    Légèreté
    Tenue à la corrosion excellente
    Bio-compatibilité
    Caractéristiques mécaniques élevées (même jusqu’à 550°C pour certains alliages)
    Certains alliages utilisables aux températures cryogéniques
    Bonne stabilité thermique
    Propriétés superplastiques: propriété de déformation plastique à haute température
    Compatibilité avec les matériaux composites
    Faible conductivité thermique
    Amagnétique
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »

## Slide 5: Introduction
Le titane est le 9ième élément le plus abondant sur terre et le 4ième métal le plus abondant.
Seulement 5% du minerai extrait est converti en éponge, le reste étant utilisé comme pigment dans les peintures.
Environ 50% des alliages de titane utilisés pour des applications aéronautiques.
Le TA6V représente environ 65% des alliages de titane fabriqués.
Prévisions de la consommation mondiale de titane
Applications industrielles
Aéronautique

## Slide 6: O1
Métallurgie du Titane

## Slide 7: Métallurgie du Titane
Alliages de Titane
    Pourquoi faire des alliages de titane?
        Pour optimiser les propriétés d’emploi
        Pour leur conférer une réponse aux traitements thermiques et thermomécaniques.
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »

## Slide 8: Métallurgie du Titane
Alliages de Titane
    Eléments d’addition sont classés en 3 groupes:
        Eléments alphagènes:
          Al, O, C, N et B
          Stabilise le domaine alpha, donc augmente la valeur du transus béta
        Eléments bétagènes:
          Mo, V, Nb, Ta, Mn, Fe, Cr, Si, Ni, Cu, H
          Stabilise le domaine béta, donc diminue la valeur du transus béta
        Eléments neutres:
          Zr, Sn, Hf, Ga
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »

## Slide 9: Métallurgie du Titane
Alliages de Titane
    Eléments en substitution:
      Molybdène:
        Améliore la résistance, la ductilité et le fluage moyenne température. Augmente la tenue à l’oxydation. Empêche la précipiation grossière de Ti3Al, retarde la précipitation fine de Ti3Al.
      Vanadium:
        Améliore la ductilité mais baisse la tenue à l’oxydation.
      Chrome:
        Améliore la résistance, mais baisse la ductilité (limitation à 4% pour les alliages alpha/béta)
      Fer:
        Améliore le compromis résistance/ductilité/fluage moyenne température. Baisse fortement le transus béta et permet de travailler plus bas en température
      Silicium:
        Améliore la tenue au fluage par précipitation de siliciures. On se limite à 1% pour éviter les trop fortes chutes de ductilité.
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »

## Slide 10: Métallurgie du Titane
Alliages de Titane
    Eléments en insertion:
      Hydrogène:
        Formation d’hydrures, baisse de ductilité. Plus il y a de phase béta, plus il y a absorption d’hydrogène.
      Oxygène, Azote et Carbone:
        Durcissent la phase alpha, diminue la ductilité.
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »

## Slide 11: Métallurgie du Titane
Alliages de Titane
    3 grandes familles d’alliages
        Alliages α
        Alliages α-β
        Alliages β
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »
Résistance à l’oxydation à chaud
Emplois cryogéniques

## Slide 12: Métallurgie du Titane
Alliages de Titane
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »
NUANCE | ANALYSE NOMINALE % | TYPE | Transus β | DOMAINE D'UTILISATION
Ti 6242 | Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo | Alpha Bêta | 1000 | Rouets-disques compresseurs
TA6V | Ti-6Al-4V | Alpha Bêta | 1000 | Pièces structures – Sphères – Rouets compresseurs- fan
Ti 6246 | Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo | Proche Bêta | 945 | Rouets- disques compresseurs
Ti 17 | Ti-5Al-2Sn-2Zr-4Mo-4Cr | Proche Bêta | 890 | Disques compresseurs
Ti 5-5-5-3 | Ti-5Al -5V- 4.5Mo -3Cr | Quasi-Bêta | 850 | Pièces structures + Trains atterrissage
Ti 10-2-3 | Ti-10V-2Fe-3Al | Quasi-Bêta | 800 | Pièces structures + Trains atterrissage

## Slide 13: Métallurgie du Titane
Alliages de Titane
    Compromis Rp0,2/K1C
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »
Les alliages de titane sont des alliages à traitement thermomécaniques.

## Slide 14: Métallurgie du Titane
Alliages de Titane – Compromis Rm/K1C
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »
900
950
1050
1100
1150
1200
1250
1300
(MPa)
TA6V b
Ti17
UTS
30
50
70
90
110
TA6V ab
TA6V ELI
Ti 10.2.3
Ti 555.3
Ti6246 b
Ténacité
MPa.m1/2

## Slide 15: Métallurgie du Titane
Alliages de Titane – Autres alliages
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »
Chart: Résistance mécanique Rm (MPa)
| 1930 | 900 | 1200 | 1070 | 1400 | 1650 | 1850
 | 55 | 50 | 44 | 120 | 100 | 77 | 45
Chart: Résistance spécifique (kN.m/kg)
| 247.43589743589743 | 203.1602708803612 | 258.06451612903226 | 137.17948717948718 | 179.4871794871795 | 211.53846153846155 | 237.17948717948718
 | 55 | 50 | 44 | 120 | 100 | 77 | 45
Chart: Résistance spécifique (kN.m/kg)
| 1930 | 900 | 1200 | 1070 | 1400 | 1650 | 1850
 | 55 | 50 | 44 | 120 | 100 | 77 | 45
Ce qui va faire la différence:
Le prix élevé du titane
Le volume de la pièce en titane pour une résistance équivalente à l’acier
La compatibilité avec les pièces composites
La très bonne résistance à la corrosion du titane (moins de revêtement)

## Slide 16: Métallurgie du Titane
TA6V
    Alliage de titane qui représente 50% du marché mondial des alliages de titane
    Alliage α-β
    3 types de TA6V
        STD: standard
        PQ/DQ: Premium Quality – Disc Quality
        ELI: Extra Low Intersistial
    Composition Chimique
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »
Ti | Al | V | O | C | N | H2 | Fe
Balance | 6% | 4% | < 0,2% STD – PQ/DQ < 0,12% ELI | < 0,080% | < 0,030% | < 0,0125% | < 0,25%

## Slide 17: Métallurgie du Titane
TA6V
    Transus béta: 1000°C
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »
Chart: Courbe théorique de Castro et Séraphin
| 700 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 | 975 | 1000
% α | 85.2774 | 81.4525 | 78.8368 | 75.6018 | 71.6008 | 66.6526 | 60.5329 | 52.9641 | 43.6034 | 32.0263 | 17.7082 | 0

## Slide 18: Métallurgie du Titane
TA6V
    Méthode micrographique de détermination du transus
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »
1000°C - WQ
995°C - WQ
990°C - WQ
985°C - WQ
980°C - WQ
975°C - WQ

## Slide 19: Métallurgie du Titane
TA6V – Refroidissement depuis béta
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »
Grains 
T°C
T
Précipitation des liserés  ou GB


Précipitation de la phase WGB
GB
WGB
WGB



## Slide 20: Métallurgie du Titane
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »
TA6V – Refroidissement depuis béta
Grains 
Structure possible seulement pour les alliages β refroidie très rapidement
Précipitation des liserés  ou GB
Précipitation de la phase WGB

## Slide 21: Métallurgie du Titane
TA6V
    Microstructure « β »
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »
Grain β
(ex grain β)
(= plusieurs colonies )
Colonie 
Liseré 
(ex) joint de grain β

## Slide 22: Métallurgie du Titane
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »
TA6V – Refroidissement depuis béta
Refroidissement rapide
Refroidissement lent

## Slide 23: Quiz
Microstructure de l’alliage à l’état de réception
Traitement thermique: maintien 955°C ou 982°C suivi trempe eau.
Quelle température de mise en solution pour chacune des photos?

## Slide 24: Quiz
Essais de traitement thermique: A quelle température ont été trempées les produits?
N°essai | Tm (°C) T° maintien | Vr (°C/min) Vit. Ref | Tq (°C) T° Trempe | % alpha
1 | 955 | 11 | ? | 0,54
2 | 955 | 11 | ? | 0,69
3 | 955 | 11 | ? | 0,83
4 | 955 | 42 | ? | 0,54
5 | 955 | 42 | ? | 0,69
6 | 955 | 42 | ? | 0,83
7 | 955 | 194 | ? | 0,54
8 | 955 | 194 | ? | 0,69
9 | 955 | 194 | ? | 0,83
870°C
815°C
705°C

## Slide 25: Quiz
Essais de traitement thermique: A quelle température ont été trempées les produits?
N°essai | Tm (°C) T° maintien | Vr (°C/min) Vit. Ref | Tq (°C) T° Trempe | % alpha
1 | 955 | 11 | 870 | 0,54
2 | 955 | 11 | 815 | 0,69
3 | 955 | 11 | 705 | 0,83
4 | 955 | 42 | 870 | 0,54
5 | 955 | 42 | 815 | 0,69
6 | 955 | 42 | 705 | 0,83
7 | 955 | 194 | 870 | 0,54
8 | 955 | 194 | 815 | 0,69
9 | 955 | 194 | 705 | 0,83
870°C
815°C
705°C

## Slide 26: Quiz
Quel microstructure pour chacune des conditions de TTH vu précédemment?
Température de trempe
Température de trempe
715°C – 815°C – 870°C

## Slide 27: Quiz
Quel microstructure pour chacune des conditions de TTH vu précédemment?
Température de trempe
Température de trempe
715°C – 815°C – 870°C

## Slide 28: Quiz
Quel microstructure pour chacune des conditions de TTH vu précédemment?
Vitesse de refroidissement depuis mise en solution
Température de trempe

## Slide 29: Quiz
Quel microstructure pour chacune des conditions de TTH vu précédemment?
Vitesse de refroidissement depuis mise en solution
Température de trempe
11°C/min 194°C/min 42°C/min

## Slide 30: O2
Filière de production

## Slide 31: Filière de production
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »

## Slide 32: Filière de production
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »
Elaboration: du minerai au lingot
    Ti: 10ème élément de la croûte terrestre, non trouvable à l’état isolé
    Ilménite (FeTiO3) et Rutile (TiO2)
      Découvert au XVIIIème siècle
    Titane surtout utilisé sous forme TiO2 pour pigment blanc (8 000 000T par an)
    Titane métal représente 100 000T par an
    Métallurgie jeune, mise au point 1940
    Procédé Kroll
    Fabrication d’éponge de titane
    Principaux producteurs d’éponges:
        Kazakhstan: UKTMP
        Russie: VSMPO
        USA: Timet, Allvac, Honeywell
        Chine, Japon

## Slide 33: Filière de production
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »
Elaboration: du minerai au lingot
    Fabrication d’éponge de titane par procédé Kroll, réduction par Mg
    Réaction à 1000°C
    Réduction au magnésium à 800-850°C

## Slide 34: Filière de production
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »
Elaboration: du minerai au lingot
    Fabrication d’éponge de titane par procédé Kroll, réduction par Mg
    Compactage puis soudage des éponges + éléments d’addition
    Double ou triple refusion VAR

## Slide 35: Filière de production
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »
Elaboration: du minerai au lingot
Broyage de l’éponge, inspection et nettoyage

## Slide 36: Filière de production
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »
Elaboration: du minerai au lingot
A partir de matières premières constituées d’éponges de titane (issues du minerai chloré rutile), d’éléments d’alliages et éventuellement de chutes triées et nettoyées, le schéma classique des opérations est actuellement le suivant :
  Mélange des matières premières pour obtenir la composition globale de l’alliage et fabrication de compacts par compression mécanique
  Assemblage de ces compacts par soudage dans une enceinte sous gaz inerte ou sous vide pour obtenir une électrode
  Double ou triple fusion au four à électrode consommable sous vide
  Ce procédé, s’il est mal contrôlé, peut conduire aux défauts associés :
    ségrégations  (riches en alphagènes)
     flecks (riches en bétagènes)
D’autre part, l’utilisation de tournures mal triées, peut apporter des morceaux d’outils carbures dans le métal qui sont très nocifs ("défauts haute densité").

## Slide 37: Filière de production
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »
Elaboration: du minerai au lingot

## Slide 38: Filière de production
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »
Elaboration: du minerai au lingot
Compaction Press UKTMP

## Slide 39: Filière de production
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »
Elaboration: du minerai au lingot

## Slide 40: Filière de production
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »
Elaboration: du minerai au lingot
Plasma Welding

## Slide 41: Filière de production
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »
Elaboration: du minerai au lingot
VAR Furnace

## Slide 42: Filière de production
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »
Elaboration: du minerai au lingot
TA6V Ingot

## Slide 43: Filière de production
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »
Elaboration: du minerai au lingot
Vidéo Black Bird

## Slide 44: Filière de production
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »
Elaboration: recyclage
    Pourquoi recycler?
    « Buy to fly »: 90% de la matière utilisée pour fabriquer une pièce est jeté (chûtes – copeaux)

## Slide 45: Filière de production
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »
Elaboration: recyclage
Four PAMCHR
Élaboration complexe.
Travail important sur la qualité du métal liquide et l’homogénéité du lingot (ségrégation, bétafleck, particules (TiN …)).

## Slide 46: Filière de production
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »
Elaboration: Refusion VAR

## Slide 47: Filière de production
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »
Elaboration: Refusion VAR

## Slide 48: Filière de production
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »
Elaboration: Refusion VAR

## Slide 49: Filière de production
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »
Elaboration – Qualité des lingots Rajouter béta fleck slide Laurent/ Rajouter graph Marion sur défaut
    Défauts types liés à l’élaboration:
      Hard Alpha Béta Fleck
      Inclusion exogène (WC)

## Slide 50: Filière de production
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »
Elaboration – Qualité des lingots
    Vol United Airlines 232 – McDonnell Douglas DC10
    Soufflante du moteur arrière se brise, perte totale des 3 systèmes hydrauliques de l’avion

## Slide 51: Filière de production
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »
Billetizing: du lingot à la billette en TA6V
    UKAD
    Presse de 4500T avec manipulateurs
    Four de chauffage: gaz et électrique
    Production de billette:
        85 à 200mm: laminoir (150mm) + SMX Ancizes
        200 à 450mm: UKAD
    Ecroutage
    Installation US

## Slide 52: Filière de production
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »
Billetizing: du lingot à la billette en TA6V
    Procédé de mise en forme:
      Transformer un lingot brut de solidification en un ½ produit pour utilisation matriçage
    Conversion de lingot à pour but:
        Homogénéiser la structure du lingot: grains centimétriques
        Obtenir une structure globulaire sur billette

## Slide 53: Filière de production
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »
Billetizing: du lingot à la billette
    Gamme type TA6V:
Recristallisation
Globularisation
Forgeage alpha béta
Forgeage ébauche Béta

## Slide 54: Filière de production
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »
Billetizing: du lingot à la billette
    Gamme type TA6V:
Chaque étape a un rôle
Meilleure pratique utilisée pour les gammes “aéronautiques”
3 T°C = 3 fours
Trempe eau
Forgeage ebauch.
Recristallisation + trempe eau
Globularisation
x100
x50
x100

## Slide 55: Filière de production
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »
Billetizing: du lingot à la billette
    Globularisation
Déformation α/β croissante

## Slide 56: Filière de production
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »
Courbe de Forgeabilité:
Chart: Température (°C)
| 1050 | 1030 | 1000 | 980 | 950 | 900 | 850 | 800 | 750 | 700
A(%) | 123.4 | 118.5 | 126.2 | 125.8 | 129.2 | 98.1 | 71.8 | 52.8 | 43.7 | 43.4
Z(%) | 95.7 | 98.2 | 98.2 | 98.5 | 99.2 | 91.2 | 78.8 | 74.5 | 64.1 | 66.9
Rm (N/mm²) | 18.4 | 27.4 | 34.3 | 41.8 | 74.2 | 124 | 173 | 213 | 260.6

## Slide 57: Filière de production
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »
Chauffage
Il faut éviter toute contamination à l’hydrogène durant les opérations de réchauffage et de recuit. Dès 150 °C, le titane absorbe l’hydrogène. Il est conseillé d’utiliser des fours à atmosphère oxydante.
Mais il faut éviter la contamination par l’oxygène et l’azote, qui apparaissent respectivement à 600 et 800 °C. Il faut donc trouver un bon compromit au niveau du temps de maintient pour minimiser cette contamination tout en garantissant une bonne température de forgeage.
Pour éviter toute contamination par des supports en fer ou la sole des fours, les pièces doivent reposer sur des briques réfractaires propres, des cales en titane ou des supports en inox réfractaires (si la température de forgeage est inférieure à 1280°C).

## Slide 58: Filière de production
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »

## Slide 59: Filière de production
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »

## Slide 60: Filière de production
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »
Billetizing: du lingot à la billette
    Laminage produit TA6V

## Slide 61: Filière de production
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »
Billetizing: du lingot à la billette
    Laminage produit TA6V
Ø101mm, cœur sens travers, x200
NOK
Pas de brulure
Ø101mm, cœur sens travers, x200

## Slide 62: Filière de production
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »
Matriçage
    Le procédé de matriçage permet l’obtention de géométries plus ou moins complexes.
    Il existe divers types de gammes thermomécaniques qui conditionnent les propriétés d’emploi des pièces matricées.
Interforge
Airforge
Grande diversité de géométries de pièces matricées

## Slide 63: Métallurgie du Titane
TA6V – Application matriçage
    Gamme α-β standard
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »
+ Statique et fatigue.
- Tolérance aux dommages et ténacité
Quelques T°C types à retenir:
Matriçage = 940 / 960 °C
Revenu = 730°C

## Slide 64: Métallurgie du Titane
TA6V – Application matriçage
    Gamme α-β avec TTH de mise en solution α-β
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »
+ Statique et fatigue.
= Tolérance aux dommages et ténacité
Quelques T°C types à retenir:
Matriçage = 940 / 960 °C
Mise en solution = Tβ - 30°C
Revenu = 730°C

## Slide 65: Métallurgie du Titane
TA6V – Application matriçage
    Gamme β
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »
Tb
Matriçage b
MIS b
Revenu
Tb
Matriçage b
Revenu
Tb
Matriçage a/b
MIS b
Revenu
+ Tolérance aux dommages et ténacité
- Statique et en fatigue.
+ la T°C au dessus du transus est élevée, + les grains sont gros
Quelques T°C types à retenir :
Matriçage = 940°C / 960°C ou en b
Mise en solution = Tb+15°C ou Tb+25°C
Revenu = 730°C

## Slide 66: Filière de production
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »
Laminage circulaire
    Transformation d’un galet refoulé en couronne de plus grand diamètre.
    Réalisation de pièces laminées de forme.
    Préparation d’ébauches laminées pour la réalisation de disques moteurs matricés (Pamiers).

## Slide 67: Filière de production
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »
Autres procédés – Formage superplastique
    Mise en forme de tôles à très basses vitesses de déformation.
    Tôle déformée grâce à la pression d’un gaz (Azote).
    Utilisation des propriétés superplastiques pour:
        Mise en forme sous basses contraintes
        Gain de ductilité (peu ou pas de striction)

## Slide 68: Métallurgie du Titane
TA6V
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »

## Slide 69: O3
Contrôles de laboratoire

## Slide 70: Examen Macrographique
L’examen Macrographique est réalisé sur les plaquettes prélevées après éboutage,
Il a pour but de vérifier l’absence de défauts d’élaboration tout particulièrement en Tête et pied du lingot, ainsi que de s’ assurer de la pertinence de l’éboutage.
Les examens micrographiques seront réalisés dans la zone la plus défavorable en examen macrographique

## Slide 71: Examen Structure
STRUCTURE NORMALE

## Slide 72: Examen Structure
Passage de transus

## Slide 73: Examen Structure
Fond de retassure en tête

## Slide 74: Examen Structure
Défaut d’élaboration

## Slide 75: Examen Structure
Défaut d’élaboration

## Slide 76: Examen Structure
Homogénéité Forgeage

## Slide 77: O4
Applications

## Slide 78: Applications
Mât réacteur A380
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »
LONGERON INF – TA6V
A68280
N9 – TA6V
A67600
BELPHEGOR – TA6V
E25950-60
DOG HEAD – TA6V
E25970-80
E26080-90
LONGERON SUP AV – TA6V
A68290
LONGERON SUP ARR – TA6V
A68300

## Slide 79: Applications
Train d’atterrissage A350
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »
TORQUE LINK – Ti1023
K60350
BRAKE ROD – Ti1023
A60150
STAY – Ti1023
A60170

## Slide 80: Applications
Cadre de portes « Doorframes)
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »

## Slide 81: Applications
Moteurs
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »

## Slide 82: Applications
Autres
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »
Prothèses médicales
Fasteners/rivets
Tôles (SPF, blindage)

## Slide 83: O5
Conclusion

## Slide 84: Conclusion
Titane
    Le forgeage et le matriçage ne sont pas que des opérations de mise en forme. Pour les alliages de titane, le traitement thermomécanique confère les propriétés en service de la pièce matricée.
    Une grande variété de microstructure peuvent être obtenues pour une même composition chimique et des traitements thermomécaniques différents.
    Une grande attention doit être portée notamment:
        A la thermique des produits (chauffage, temps de transfert, auto-échauffement, …)
        A la répartition de la déformation.
Personnaliser le titre de la présentation en bas de page
Personnaliser le bas de page avec le menu « Insertion » / « En-tête et pieds de page »